Bestekomschrijving  3.1.1

Vloerisolatie op beton met cement-/anhydrietdekvloer

FOAMGLAS®-platen met warm bitumen
Binnenisolatie

Omschrijving

De thermische isolatie op de vloerplaat wordt uitgevoerd met cellulair glas # FOAMGLAS®. De isolatie ondergaat geen thermische veroudering. Eigenschappen en toleranties van de ondergrond moeten voldoen aan de geldende normen en richtlijnen.

De warmtedoorgangscoëfficiënt U van de vloeropbouw wordt berekend conform NBN B 62-002 en de gewestelijke reglementeringen.

Materiaal

De thermische isolatie van de vloerplaat wordt uitgevoerd met cellulair glas # FOAMGLAS®-platen type T3+ of T4+ of S3 of F (type te kiezen overeenkomstig de belasting) vervaardigd van minstens 60 % gerecycleerd glas.

De thermische isolatie is conform NBN EN 13167 en draagt het CE-merk van overeenkomstigheid, het CEN Keymark, de BUtgb/BCCA-goedkeuring (#ATG H539) en het natureplus®-label. De productie van het cellulair glas is gecertificeerd volgens ISO 9001:2008 en de ISO 14001:2004.

Lengte:  60 cm

Breedte: 45 cm               
Dikte:  5*, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16,17,18 cm (* minimale dikte voor deze toepassing)

Materiaaleigenschappen :

Type te kiezen overeenkomstig de belasting # FOAMGLAS®-platen # Type T3+ # Type T4+ # Type S3 # Type F Warmtegeleidingscoëfficiënt D (in W/mK) (NBN EN 12667) (( ≤ (((((( (( ≤ (((((( (( (≤ ((((( (( ≤ (((((( Brandreactie materiaal EUROCLASS A1 (volgens EN13501-1) Ponsweerstand PL (bij 1000 N) (NBN EN 12430) ≤ 1,5 mm ≤ 1,5 mm ≤ 1 mm ≤ 1 mm Druksterkte of drukspanning CS min (EN 826-A) ≥ 500 kPa, 5 kg/cm² ≥ 600 kPa, 6 kg/cm² ≥ 900 kPa, 9 kg/cm² ≥ 1600 kPa, 16 kg/cm² Buigsterkte BS (EN12089) ≥ 450 kPa ≥ 450 kPa ≥ 500 kPa ≥ 550 kPa Haakse treksterkte TR (NBN EN 1607) ≥ 100 kPa ≥ 150 kPa ≥ 150 kPa ≥ 150 kPa Volumemassa (+/- 10 %) 100 kg/m³ 115 kg/m³ 130 kg/m³ 165 kg/m³ Lineaire uitzettingscoëfficiënt 9*10-6 /K 9*10-6 /K 9*10-6 /K 9*10-6 /K Soortelijke warmte 1 kJ / kgK 1 kJ / kgK 1 kJ / kgK 1 kJ / kgK Vormvast in de tijd, krimpt niet, schotelt niet; conform eis UEAtc 3.4.1. : < 0,5 % Niet capillair, niet hygroscopisch, waterdicht Waterdampdiffusieweerstandsgetal µ (EN ISO 10456) µ = ∞ µ = ∞ µ = ∞ µ = ∞ Chemisch neutraal

Uitvoering

Voorbereiding van de drager :

Het draagvlak moet proper, vlak en droog zijn. Daarop wordt een bitumineuze hechtlaag aangebracht (verbruik: ± 0,3 l/m²). Deze kleefvernis moet volledig droog zijn vooraleer de isolatie wordt geplaatst.

De oneffenheden van de ondergrond mogen niet méér bedragen dan 3 mm onder een regel van 60 cm en 5 mm onder een regel van 2 meter.

Vooraleer de isolatie geplaatst wordt, moet op de werf worden nagegaan of aansluitend de funderingsplaat kan worden gegoten, zodat de isolatieplaten zo weinig mogelijk worden belopen.

Uitvoering van de isolatie en de afstrijklaag van warm bitumen:

De plaatsing gebeurt conform de voorschriften van de fabrikant.

Met behulp van een gieter wordt warm bitumen 110/30 (temperatuur tussen 200 °C en 220 °C) uitgegoten over een zone die gelijk is aan de oppervlakte van een plaat (minimaal verbruik: ± 5 kg/m²). Twee aan elkaar grenzende zijkanten van een plaat worden in het warm bitumen gedompeld, waarna elke plaat op ongeveer 10 cm van de reeds gekleefde platen wordt gelegd en vervolgens met de ene hand diagonaal op haar plaats gegleden, terwijl de andere hand licht op de bovenzijde drukt. Overtollig warm bitumen dat naast de platen is terechtgekomen met de volgende plaat wegstrijken om oneffenheden te vermijden. De platen mogen niet worden

belopen tot het bitumen afgekoeld is. Het doel van dergelijke plaatsing is : het kleven van de isolatie, het egaliseren van de ondergrond en het vullen van de voegen met bitumen. De platen worden aangebracht in parallelle rijen met geschrankte en sluitende voegen.

De afstrijklaag bestaat uit twee lagen warm bitumen. Ze worden uitgegoten met behulp van een gieter en daarna met een trekker over de geplaatste isolatieplaten verdeeld (minimaal verbruik 2 kg/m²). Dit dient te gebeuren vóór elke werkonderbreking. De zijkanten van de laatste rij geplaatste isolatieplaten worden eveneens afgestreken met warm bitumen.

Optie: waterdichtingssysteem:

Een bitumineus waterdichtingssysteem (met minstens een polyesterwapening) wordt gevlamlast op de afgekoelde bitumineuze afstrijklaag.

Uitvoering van de dekvloer:

Twee polyethyleenfolies van minimum 0,20 mm worden als scheidingslaag uitgerold over het volledige oppervlak. De banen moeten minstens 10 cm overlappen.

Vervolgens wordt zo snel mogelijk de cement-/anhydrietdekvloer aangebracht. De dikte van de laag is afhankelijk van het verwarmingsysteem en de vloerlast.

Belangrijk

1. Andere specificaties zijn mogelijk overeenkomstig de bijzonderheden van het project.

Gelieve ons te raadplegen.

2. Voor het berekenen van de maximaal toegelaten lasten op de isolatie moet, naargelang de toepassing,

door het studiebureau een veiligheidscoëfficiënt worden gehanteerd.

Vaak wordt een waarde van 3 gebruikt.

3. Bij het plaatsen van de isolatie moeten de uitzettings- en zettingsvoegen worden gerespecteerd.

U kan altijd een beroep doen op onze diensten voor

1. Het uitwerken van een lastenboek overeenkomstig uw project.

2. Het bepalen van de isolatiedikte in functie van de te behalen U-waarde.

3. Het bepalen van de isolatiedikte aan de hand van condensatieberekeningen.

4. Het controleren van de verenigbaarheid van verschillende materialen.

5. Hulp bij de opbouw van de vloerisolatie of bij het uitwerken van details.

6. Een onderzoek van de bestaande vloeren.

De technische richtlijnen omtrent het gebruik en de plaatsing van FOAMGLAS®  baseren zich op de ervaringen tot nu toe en op de huidige stand van de techniek. Ze omvatten niet elk individueel geval. We dragen dan ook geen aansprakelijkheid voor de volledigheid en de geschiktheid voor een bepaald project. Verder richt onze aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid zich uitsluitend naar onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden en worden deze noch door de inhoud van dit werkblad noch door het advies vanwege onze technische buitendienst uitgebreid. Voor meer advies staan onze deskundigen graag ter beschikking. Stand : april 2017. Wij behouden uitdrukkelijk het recht om de technische specificaties op elk ogenblik te wijzigen. De actueel geldende waarden vindt u op onze website www.foamglas.be