Bestekomschrijving 3.2.7

Wandisolatie met gipskarton-/gipsvezelplaten

FOAMGLAS®-platen met koudlijm PC® 56

Binnenisolatie

Omschrijving

De thermische isolatie van de wand wordt uitgevoerd met cellulair glas FOAMGLAS®. De isolatie ondergaat geen thermische veroudering.

Eigenschappen en toleranties van de wand moeten voldoen aan de geldende normen en richtlijnen.

De warmtedoorgangscoëfficiënt U van de wandopbouw wordt berekend conform NBN B 62-002 en de gewestelijke reglementeringen.

Materiaal

De thermische isolatie van de wand wordt uitgevoerd met cellulair glas #  FOAMGLAS®-platen type T4+,vervaardigd van minstens 60% gerecycleerd glas.

De thermische isolatie is conform NBN EN 13167 en draagt het CE-merk van overeenkomstigheid, het CEN Keymark, de BUtgb/BCCA-goedkeuring (#ATG H539) en het Natureplus®-label. De productie van het cellulair glas is gecertificeerd volgens ISO 9001:2008.

Lengte:  60 cm

Breedte: 45 cm               
Constante dikte: 5*, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 cm (* minimale dikte voor deze toepassing)

Materiaaleigenschappen :

- Warmtegeleidingscoëfficiënt (D ≤ 0,041 W/mK (NBN EN 12667)

- Brandreactie materiaal: EUROCLASS A1, volgens EN 13501-1

- Ponsweerstand: PL ≤ 1,5 mm bij 1000 N (NBN EN 12430)

- Druksterkte of drukspanning: CS min. ≥ 600kPa, 6 kg/cm² (EN 826-A)

- Buigsterkte: BS ≥ 450 kPa (EN12089)

- Haakse treksterkte : TR ≥ 100 kPa (NBN EN 1607)

- Volumemassa: 115 kg/m³ (± 10%)

- Lineaire uitzettingscoëfficiënt: 9*10-6 /K

- Soortelijke warmte: 1 kJ / kgK

- Thermische diffusiviteit: 4.2x10-7 m²/sec

- Vormvast in de tijd, krimpt niet, schotelt niet; conform eis UEAtc 3.4.1. : < 0,5 %

- Niet capillair, niet hygroscopisch, waterdicht

- Waterdampdiffusieweerstandsgetal µ = ∞ (EN ISO 10456)

- Chemisch neutraal.

- Drukvastheidsklasse UEAtc D(UEAtc § 4.51)

- BRE Green guide rating minstens A

Uitvoering

Voorbereiding van de drager

De wand moet vlak zijn en vrij van mortelresten.

De oneffenheden van de ondergrond mogen niet méér bedragen dan 3 mm onder een regel van 60 cm en 5 mm onder een regel van 2 meter.

Hechtlaag (PC® EM of PC® 56-emulsie 1:10 met water verdund) met behulp van een rol aanbrengen op het ontstofte oppervlak. Verbruik +/- 0.3 l/m2. Deze hechtlaag moet volledig droog zijn vooraleer de isolatie te plaatsen.

Om de isolatie te ondersteunen wordt aan de voet van de wand en boven elke opening een horizontale permanente vertrekbasis voorzien.

Plaatsing van de isolatie (steeds met gelijmde voegen)

De plaatsing gebeurt conform de voorschriften van de fabrikant.

De isolatieplaten worden over het volledige oppervlak verlijmd met geschrankte en sluitend afgedichte voegen.

De verlijming gebeurt met behulp van PC®56, een tweecomponentenlijm die speciaal voor deze toepassing werd ontwikkeld. De temperatuur van de ondergrond en de omgeving mag niet kouder zijn dan +5 °C.

De koudlijm PC® 56 wordt met een getande spaan (tandhoogte van 8 à 10 mm) aangebracht op twee zijkanten van de isolatieplaat evenals op een volledig oppervlak van de plaat. Elke plaat wordt op ongeveer 3 cm van de reeds gekleefde platen geplaatst en daarna met de ene hand diagonaal op haar plaats gegleden, terwijl de andere hand licht op de bovenzijde drukt. Het teveel aan lijm wordt na gedeeltelijke uitharding verwijderd met een truweel. (verbruik : +/- 3,5 kg/m² tot een isolatiedikte van 10 cm).

Bij ruimten hoger dan 3 meter moeten de isolatieplaten op de volledige wand bevestigd worden met koudebrugvrije mechanische F-ankers in roestvrij staal (PC®-anker F) (2 st/m²).

Deze F-ankers worden aangebracht gedurende het plaatsen van de isolatie. Indien de isolatieplaten worden afgewerkt met tegels, moeten altijd F-ankers worden aangebracht, ook al is de ruimte lager dan 3 meter.

Oneffenheden in het isolatieoppervlak worden weggeschuurd met een isolatieplaat van cellulair glas of met een schuurbord. Het vlak geschuurde isolatieoppervlak nadien ontstoffen.

Plaatsing van gekleefde gipskarton- of gipsvezelplaten (min. dikte: 10 mm)

Na het plaatsen van de isolatie moet ongeveer 3 dagen worden gewacht (afhankelijk van de temperatuur in de ruimte en de luchtvochtigheid) vooraleer de afwerkingsplaten aan te brengen.

De gipskarton- of gipsvezelplaten ontstoffen en de rugzijde voorstrijken met een hechtlaag van verdunde  (PC®56) emulsie. Daarna op de rugzijde een tweecomponentenlijm (PC®56) aanbrengen met een getande spaan (8 à 10 mm tandhoogte). De temperatuur van de ondergrond en omgeving mag niet kouder zijn dan + 5 °C.

Bij platen van 120 cm breed moeten over de totale hoogte van de plaat 3 lijmstroken van 15 cm breed worden aangebracht.  Bij een plaatsbreedte van 60 cm moeten over de volledige hoogte van de plaat 2 stroken van 15 cm breed worden aangebracht. Verbruik: +/- 2 kg/m². De lijmstroken moeten minstens 5 cm van de randen van de gipskarton- of gipsvezelplaten verwijderd blijven.

De gelijmde platen worden tegen de vlak geschuurde en stofvrije isolatieplaten geplaatst en aangeklopt met een houten regel, zodat de lijm goed op de isolatie kan hechten.

Iedere plaat wordt bovenaan doorheen de isolatielaag mechanisch bevestigd tot in de dragende muur.  Gebruikelijk zijn 2 tot 3 bevestigingen per plaat, aangebracht ter hoogte van de lijmstroken.

De boorgaten in de isolatieplaten worden indien nodig (volgens de luchtvochtigheid) afgedicht met een elastisch blijvende butyl eencomponentenmastiek (PITTSEAL®444). In vochtige ruimtes moeten inox schroeven worden gebruikt.

Na het drogen van de lijm (afhankelijk van de kamertemperatuur en relatieve vochtigheid) worden de platen verder afgewerkt volgens de voorschriften van de fabrikant en objectspecifieke eisen.

De bevestigingsstructuur, de bevestigingen en de afwerking worden aangepast aan de klimaatklasse van de ruimte.

*Optie: afwerking met tegels

Bij een afwerking met tegels moeten de isolatieplaten op de volledige wand bevestigd worden met koudebrugvrije mechanische F-ankers in roestvrij staal (PC®-anker F) (verbruik: 2 st/m²). Deze F-ankers worden aangebracht gedurende het plaatsen van de isolatie.

Op de platen wordt hechtprimer voor de tegellijm aangebracht. De tegels worden met flexibele lijm op de platen verkleefd volgens de voorschriften van de fabrikant en objectspecifieke eisen.

De bevestigingsstructuur, de bevestigingen, de flexibele lijm en de afwerking worden aangepast aan de klimaatklasse van de ruimte.

Belangrijk

1. Bij het plaatsen van de isolatie moeten de uitzettings- en zettingsvoegen worden gerespecteerd.

2. Andere plaatsingstechnieken zijn mogelijk naargelang de bijzonderheden van uw project

Gelieve ons te raadplegen.

Bij gebogen wanden worden de afmetingen van de FOAMGLAS®-platen aangepast aan de straal van de wand.

| Straal van de boog (m) | Afmetingen van de FOAMGLAS®-platen (cm) |
| --- | --- |
| >15 | 60 x 45 (standaardplaten) |
| 15 tot 5,6 | 30 x 45 |
| 5,6 tot 3,5 | 22,5 x 60 |
| 3,5 tot 1,5 | 15 x 45 |

U kan altijd een beroep doen op onze diensten voor

1. Het uitwerken van een lastenboek overeenkomstig uw project.

2. Het bepalen van de isolatiedikte in functie van de te behalen U-waarde.

3. Het bepalen van de isolatiedikte aan de hand van condensatieberekeningen.

4. Het controleren van de verenigbaarheid van verschillende materialen.

5. Hulp bij de opbouw van de muren of bij het uitwerken van details.

6. Een onderzoek van de bestaande muren.

De technische richtlijnen omtrent het gebruik en de plaatsing van FOAMGLAS®  baseren zich op de ervaringen tot nu toe en op de huidige stand van de techniek. Ze omvatten niet elk individueel geval. We dragen dan ook geen aansprakelijkheid voor de volledigheid en de geschiktheid voor een bepaald project. Verder richt onze aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid zich uitsluitend naar onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden en worden deze noch door de inhoud van dit werkblad noch door het advies vanwege onze technische buitendienst uitgebreid. Voor meer advies staan onze deskundigen graag ter beschikking. Stand : mei 2011. Wij behouden uitdrukkelijk het recht om de technische specificaties op elk ogenblik te wijzigen. De actueel geldende waarden vindt u op onze website www.foamglas.be