Vorbemerkung

Der Bieter hat sich vor Abgabe des Angebotes über die Gegebenheiten vor Ort zu informieren. Nachforderungen aus Unkenntnis der Sachlage werden nicht berücksichtigt. Der Untergrund aus vollfugig erstelltem Mauerwerk (DIN 1053) oder Beton gemäß DIN 1045 bzw. Putz nach DIN18550 muss sauber, porenoffen und tragfähig sein. Eventuelle Rückstände von Öl und Fett durch Dampfstrahlen entfernen.

Untergrundvorbereitung

Unterkonstruktion auf Tragfähigkeit und Maßgenauigkeit gemäß DIN 18202 prüfen. Schmutz, Staub und lose Teile vom Untergrund entfernen. Betonflächen von Trennmitteln befreien. Vorstehende Beton- und Mörtelreste abstechen.

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Voranstrich

Bitumenemulsion PC® EM auf Untergründen aus Beton, Mauerwerk oder Putz vollflächig aufbringen. PC® EM ist dickflüssig, geruchlos und lösungsmittelfrei. Mit Wasser 1:10 verdünnen und mittels Quast oder Rolle auf die zu beschichtenden Flächen auftragen.

Verbrauch: ca. 0,3 l/m2

Erzeugnis: PC® EM

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Wärmedämmschicht

Wärmedämmschicht an Wänden aus Schaumglasplatten nach 
DIN EN 13167, Typ WZ, nach DIN 4108, Teil 10, mit besonderer Formbeständigkeit,

Mittlere Druckfestigkeit (Werksstandard) 0,50 N/mm2

Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) = 0,037 W/(m·K)

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1, F, Kernmaterial A1.

Steifemodul: 100 N/mm²

Dicke in mm ......................

BOARD-Abmessung: 600 x 1200 mm,

beidseitig beschichtet mit Glasvlies-Bitumenkaschierung.

Die großformatigen Boards werden punktweise und vollfugig mit Bitumenkaltkleber  PC( 56 pressgestoßen im Verband verklebt.

Verbrauch: Kleber ca. 3 kg/m2.

Erzeugnis: FOAMGLAS® WALL BOARD T 3+

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt.

Technische Spezifikation nach Anhang TS, 
nach DIN 1960, VOB Teil A

"Wesentliche Anforderung":

-  Umweltdeklaration nach ISO 14025

-  ISO 9001: 2008

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Alternativ

Wärmedämmschicht

Wärmedämmschicht an Wänden aus Schaumglasplatten nach 
DIN EN 13167, Typ WZ, nach DIN 4108, Teil 10, mit besonderer Formbeständigkeit,

Mittlere Druckfestigkeit (Werksstandard) 0,40 N/mm2

Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) = 0,040 W/(m·K)

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1, F, Kernmaterial A1.

Steifemodul: 100 N/mm²

Dicke in mm ......................

BOARD-Abmessung: 600 x 1200 mm,

beidseitig beschichtet mit Glasvlies-Bitumenkaschierung.

Die großformatigen Boards werden punktweise und vollfugig mit Bitumenkaltkleber  PC( 56 pressgestoßen im Verband verklebt.

Verbrauch: Kleber ca. 3 kg/m2.

Erzeugnis: FOAMGLAS® WALL BOARD W+F

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt.

Technische Spezifikation nach Anhang TS, 
nach DIN 1960, VOB Teil A

"Wesentliche Anforderung":

-  Umweltdeklaration nach ISO 14025

-  ISO 9001: 2008

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Mauerwerksanker

Mauerwerksanker in den Untergrund setzen. Ankertyp und Anzahl abhängig von Mauerwerksart, Untergrund und statischen Anforderungen.

Hersteller: …………………………..

Erzeugnis: ………………………….

… Stück 	________,_____€ 		________,_____€

Abdichten Durchdringungen

Abdichten der FOAMGLAS® Durchdringungen mit Kaltkleber 
PC( 18 oder PITTSEAL 444.

… Stück 	________,_____€ 		________,_____€

Die erstellten Ausschreibungstexte beruhen auf allgemeinen Annahmen und Erfahrungen und nicht auf objektspezifisch überprüften Grundlagen.

Die Deutsche FOAMGLAS® GmbH übernimmt daher keine Haftung für die Vollständigkeit und Eignung bei bestimmten Objekten.

Für entsprechende Objektstudien stehen unsere geschulten Außendienstmitarbeiter gern zur Verfügung.