Vorbemerkung

Für die Verlegung von FOAMGLAS®  Platten  muss eine trag-fähige Stahlbetondecke vorhanden sein. Die Stahlbeton-oberfläche muss stetig verlaufen und planeben gemäß DIN 18202 sein. Der Untergrund muss zudem sauber und trocken sein. Eventuelle Rückstände von Öl, Fett usw. sind zu entfernen.

Reinigen

Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung nach besonderer Anordnung des AG, Art/Umfang der Verschmutzung …………………………………………….............
Fläche waagerecht, Untergrund Beton.
Anfallender Schutt wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Voranstrich

Bitumenvoranstrich auf der Deckunterlage aus Beton zur Staubbindung und Haftvermittlung mit PC(  EM herstellen.
Bitumenvoranstrich in der Menge von ca. 0,3 l fertiger Mischung
(1: 3 mit Wasser verdünnt) vollflächig einstreichen/spritzen und
gut durchtrocknen lassen.

Erzeugnis: PC®  EM

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Alternativ

Voranstrich

Bitumenvoranstrich auf der Deckunterlage aus Beton zur Staubbindung und Haftvermittlung mit PC(  3 A herstellen.
Bitumenvoranstrich in der Menge von ca. 0,3 l/m² vollflächig einstreichen / spritzen und gut durchtrocknen lassen.

Erzeugnis: PC(  3 A

… m2 	________,_____€ 		________EP____€

Wärmedämmschicht

Wärmedämmschicht auf Bodenflächen aus Schaumglasplatten nach DIN EN 13167, Typ DEO nach DIN 4108, Teil 10, mit besonderer Formbeständigkeit,

Mittlere Druckfestigkeit (Werksstandard) 0,50 N/mm2

Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) = 0,037 W/(m·K)

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1, A1.

Steifemodul: 100 N/mm²

Dicke in mm ........................

Plattenformat: 600 x 450 mm

mit Heißbitumen, z.B. 100/25, vollflächig und vollfugig verklebt herstellen. Vor der Verlegung ist eine Längs- und Querkante in die ausgegossene Heißbitumenmasse einzutauchen.

Verarbeitungstemperatur des Bitumens ca. 180 - 200 °C,

Bitumenverbrauch: ca. 5,0 – 7,0 kg/m2, abhängig von Dämmdicke und Untergrund.

Erzeugnis: FOAMGLAS® Platten T 3+

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt.

Technische Spezifikation nach Anhang TS,

nach DIN 1960, VOB Teil A

Wesentliche Anforderung:

-  Umweltdeklaration nach ISO 14025

-  ISO 9001: 2008

-  natureplus zertifiziert

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Alternativ

Wärmedämmschicht

Wärmedämmschicht auf Bodenflächen aus Schaumglasplatten nach DIN EN 13167, Typ DEO nach DIN 4108, Teil 10, mit besonderer Formbeständigkeit,

Mittlere Druckfestigkeit (Werksstandard) 0,75 N/mm2

Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) = 0,042 W/(m·K)

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1, A1.

Steifemodul: 100 N/mm²

Dicke in mm ........................

Plattenformat: 600 x 450 mm

mit Heißbitumen, z.B. 100/25, vollflächig und vollfugig verklebt herstellen. Vor der Verlegung ist eine Längs- und Querkante in die ausgegossene Heißbitumenmasse einzutauchen.

Verarbeitungstemperatur des Bitumens ca. 180 - 200 °C,

Bitumenverbrauch: ca. 5,0 – 7,0 kg/m2, abhängig von Dämmdicke und Untergrund.

Erzeugnis: FOAMGLAS® Platten T 4+

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt.

Technische Spezifikation nach Anhang TS,

nach DIN 1960, VOB Teil A

Wesentliche Anforderung:

-  Umweltdeklaration nach ISO 14025

-  ISO 9001: 2008

-  natureplus zertifiziert

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Alternativ

Wärmedämmschicht

Wärmedämmschicht auf Bodenflächen aus Schaumglasplatten nach DIN EN 13 167, Typ DEO nach DIN 4108, Teil 10, mit besonderer Formbeständigkeit,

Mittlere Druckfestigkeit (Werksstandard) 1,00 N/mm2

Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) = 0,046 W/(m·K)

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1, A1.

Steifemodul: 130 - 150 N/mm2

Dicke in mm ........................

Plattenformat: 600 x 450 mm

mit Heißbitumen, z.B. 100/25, vollflächig und vollfugig verklebt herstellen. Vor der Verlegung ist eine Längs- und Querkante in die ausgegossene Heißbitumenmasse einzutauchen.

Verarbeitungstemperatur des Bitumens ca. 180 - 200 °C,

Bitumenverbrauch: ca. 5,0 – 7,0 kg/m2, abhängig von Dämmdicke und Untergrund.

Erzeugnis: FOAMGLAS® Platten S 3

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt.

Technische Spezifikation nach Anhang TS, nach DIN 1960, 
VOB Teil A

Wesentliche Anforderung:

-  Umweltdeklaration nach ISO 14025

-  ISO 9001: 2008

-  natureplus zertifiziert

… m2 	________,_____€ 		_______EP_____€

Alternativ

Wärmedämmschicht

Wärmedämmschicht auf Bodenflächen aus Schaumglasplatten nach DIN EN 13167, Typ DEO nach DIN 4108, Teil 10, mit besonderer Formbeständigkeit,

Mittlere Druckfestigkeit (Werksstandard) 1,70 N/mm2

Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) = 0,052 W/(m·K)

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1, A1.

Steifemodul: 300 – 500 N/mm2

Dicke in mm ........................

Plattenformat: 600 x 450 mm

mit Heißbitumen, z.B. 100/25, vollflächig und vollfugig verklebt herstellen. Vor der Verlegung ist eine Längs- und Querkante in die ausgegossene Heißbitumenmasse einzutauchen.

Verarbeitungstemperatur des Bitumens ca. 180 - 200 °C,

Bitumenverbrauch: ca. 5,0 – 7,0 kg/m2, abhängig von Dämmdicke und Untergrund.

Erzeugnis: FOAMGLAS® Platten F

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt,

Technische Spezifikation nach Anhang TS, nach DIN 1960
VOB Teil A

Wesentliche Anforderung:

-  Umweltdeklaration nach ISO 14025

-  ISO 9001: 2008

-  natureplus zertifiziert

… m2 	________,_____€ 		_______EP_____€

Grundbeschichtung

Beschichtungsmörtel PC( 74 A2 als  Armierungsschicht einschichtig ca. 3 - 4 mm dick auftragen und eben abziehen.
Glasfaserarmierungsgewebe PC( 150 in die frische Beschichtung in Bahnen mit 10 cm Naht- und Stoßüberdeckung einbetten. An den Ecken das Gewebe bündig verlegen.
Oberfläche abschließend glatt abziehen, so dass das Gewebe nicht mehr sichtbar ist.
Verbrauch Gewebe: ca. 1,1 m²/m²
Verbrauch PC(  74 A2: ca. 2,5 - 3,5 kg/m²
Erzeugnis: PC( 150 +  PC( 74 A2

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Unterlagsscheiben

Lastverteilungsplatten des Hohlraumfußbodens sind in der Größe und Aussteifung so zu wählen, dass die zulässige Druck-spannung nicht überschritten wird. Es ist der kriechfreie Montagekleber PC(  74 A2 unter Lastverteilungsplatten vollflächig zu verwenden.

… Stück 	________,_____€ 		________,_____€

Die erstellten Ausschreibungstexte beruhen auf allgemeinen Annahmen und Erfahrungen und nicht auf objektspezifisch überprüften Grundlagen.

Die Deutsche FOAMGLAS® GmbH übernimmt daher keine Haftung für die Vollständigkeit und Eignung bei bestimmten Objekten.

Für entsprechende Objektstudien stehen unsere geschulten Außendienstmitarbeiter gern zur Verfügung.