Bestekomschrijving 1.1.1

Vloerisolatie (onder belaste vloerplaat) op schraalbeton of gestabiliseerd zand

FOAMGLAS® FLOOR BOARD droge bouwwijze

Deze techniek is geschikt voor het isoleren op droge ondergrond

Isolatiesystemen voor ondergrondse toepassingen

Omschrijving

De thermische isolatie onder de belaste vloerplaat wordt uitgevoerd met cellulair glas FOAMGLAS® FLOOR BOARD. De isolatie ondergaat geen thermische veroudering. Eigenschappen en toleranties van de ondergrond moeten voldoen aan de geldende normen en richtlijnen.

De warmtedoorgangscoëfficiënt U van de vloeropbouw wordt berekend conform NBN B 62-002 en de gewestelijke reglementeringen.

Materiaal

De thermische isolatie onder de belaste vloerplaat wordt uitgevoerd met cellulair glas # FOAMGLAS® FLOOR BOARD type T4+ of S3 of F (type te kiezen overeenkomstig de belasting) vervaardigd van minstens 60% gerecycleerd glas. Deze panelen zijn door de fabrikant vooraf samengesteld uit diverse platen cellulair glas en onderling aan elkaar gekleefd met bitumen. Beide zijden zijn afgewerkt met bitumen, een glasvlies en polyethyleenfolie.

De thermische isolatie is conform NBN EN 13167 en draagt het CE-merk van overeenkomstigheid, het CEN Keymark en de BUtgb/BCCA-goedkeuring (#ATG H539). De productie van het cellulair glas is gecertificeerd volgens ISO 9001:2008. De toepassing als vloerisolatie gebeurt overeenkomstig de BUtgb/BCCA technische goedkeuring # ATG 1402.

Lengte: 120 cm

Breedte: 60 cm               
Dikte: 5*, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18 cm (* minimale dikte voor deze toepassing)

| Materiaaleigenschappen: |  |
| --- | --- |
| FOAMGLAS® FLOOR BOARD | Type T4+ | Type S3 | Type F |
| Warmtegeleidingscoëfficiënt (D (NBN EN 12667) | (D ≤ 0,041 W/m.K | (D ≤ 0,045 W/m.K | (D ≤ 0,050 W/m.K |
| Brandreactie van cellulair glas: EUROCLASS A1 (volgens EN13501-1) |
| Ponsweerstand PL (bij 1000 N) (NBN EN 12430) | ≤ 1,5 mm | ≤ 1 mm | ≤ 1 mm |
| Druksterkte of drukspanning CS min (EN 826-A) | ≥ 600 kPa, 6 kg/cm² | ≥ 900 kPa, 9 kg/cm² | ≥ 1600 kPa, 16 kg/cm² |
| Buigsterkte BS (EN12089) | ≥ 450 kPa | ≥ 500 kPa | ≥ 550 kPa |
| Haakse treksterkte TR (NBN EN 1607) | ≥ 100 kPa | ≥ 100 kPa | ≥ 150 kPa |
| Volumemassa (+/- 10 %) | 115 kg/m³ | 130 kg/m³ | 165 kg/m³ |
| Lineaire uitzettingscoëfficiënt | 9*10-6 /K | 9*10-6 /K | 9*10-6 /K |
| Soortelijke warmte | 1 kJ / kgK | 1 kJ / kgK | 1 kJ / kgK |
| Thermische diffusiviteit | 4.2x10-7 m²/sec | 4.1x10-7 m²/sec | 3,5x10-7 m²/sec |
| Vormvast in de tijd, krimpt niet, schotelt niet; conform eis UEAtc 3.4.1. : < 0,5 % |
| Niet capillair, niet hygroscopisch, waterdicht |
| Waterdampdiffusieweerstandsgetal µ (EN ISO 10456) | µ = ∞ | µ = ∞ | µ = ∞ |
| Chemisch neutraal |
| Drukvastheidsklasse UEAtc D(UEAtc § 4.51) |
| BRE Green guide rating | Minstens A | Minstens A | Minstens B |

Uitvoering

Voorbereiding van de drager:

De voorbereiding van de natuurlijke ondergrond (eventueel verdicht) gebeurt, indien nodig, met behulp van steenslag.

Vervolgens wordt een egalisatielaag perfect genivelleerd aangebracht, zodat een optimaal contact tussen de drager en de isolatie wordt bekomen. Deze egalisatielaag kan gerealiseerd worden met behulp van …… (bv. : een zandbed, een gestabiliseerd zandbed, fijn grind kaliber 3/6 of schraal beton).

De oneffenheden van de ondergrond mogen niet méér bedragen dan 3 mm onder een regel van 60 cm en 5 mm onder een regel van 2 meter.

Vooraleer de isolatie geplaatst wordt, moet op de werf worden nagegaan of aansluitend de funderingsplaat kan worden gegoten, zodat de isolatieplaten zo weinig mogelijk worden belopen.

Uitvoering van de isolatie:

*Plaatsing met droge voegen

De plaatsing gebeurt conform de voorschriften van de fabrikant.

Een eerste rij panelen worden aangebracht door stevig met de hand op het paneel te drukken en strikt een rechte startlijn te respecteren. Elk paneel wordt tegen de reeds aangebrachte panelen geplaatst en daarna stevig aangedrukt.

De panelen worden geplaatst met geschrankte en sluitende voegen.

Uitvoering van de funderingsplaat (of de vloerplaat):

Op de isolatiepanelen, over de hele oppervlakte, worden twee lagen polyethyleenfolie van minimum 0,20 mm uitgerold als scheidingslaag. De banen moeten minstens 10 cm overlappen. Bij verhoogde mechanische eisen en/of intens werkverkeer gedurende de uitvoering moet een werkvloer (schraal beton) van ongeveer 5 cm dik worden aangebracht.

Het wapenen en betonneren moeten zo vlug mogelijk worden uitgevoerd. Het dimensioneren gebeurt volgens opgave van de architect of ingenieur.

Belangrijk

- Andere specificaties zijn mogelijk overeenkomstig de bijzonderheden van het project. Gelieve ons te raadplegen.

- Voor het berekenen van de maximaal toegelaten lasten op de isolatie moet, naargelang de toepassing, door het studiebureau een veiligheidscoëfficiënt worden gehanteerd. Vaak wordt een waarde van 3 gebruikt.

- Bij het plaatsen van de isolatie moeten de uitzettings- en zettingsvoegen worden gerespecteerd.

U kan altijd een beroep doen op onze diensten voor

- Het uitwerken van een lastenboek overeenkomstig uw project.

- Het bepalen van de isolatiedikte in functie van de te behalen U-waarde.

- Het bepalen van de isolatiedikte aan de hand van condensatieberekeningen.

- Het controleren van de verenigbaarheid van verschillende materialen.

- Hulp bij de opbouw van de vloerisolatie of bij het uitwerken van details.

De technische richtlijnen omtrent het gebruik en de plaatsing van FOAMGLAS®  baseren zich op de ervaringen tot nu toe en op de huidige stand van de techniek. Ze omvatten niet elk individueel geval. We dragen dan ook geen aansprakelijkheid voor de volledigheid en de geschiktheid voor een bepaald project. Verder richt onze aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid zich uitsluitend naar onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden en worden deze noch door de inhoud van dit werkblad noch door het advies vanwege onze technische buitendienst uitgebreid. Voor meer advies staan onze deskundigen graag ter beschikking. Stand : mei 2011. Wij behouden uitdrukkelijk het recht om de technische specificaties op elk ogenblik te wijzigen. De actueel geldende waarden vindt u op onze website www.foamglas.be