Bestekomschrijving 1.1.4

Vloerisolatie (onder belaste vloerplaat) met afdichting op een vlakke werkvloer

FOAMGLAS®-platen met warm bitumen

Deze techniek is geschikt voor het isoleren op elke vochtige ondergrond (zelfs bij aanhoudende waterdruk)

Isolatiesystemen voor ondergrondse toepassingen

Omschrijving

De thermische isolatie onder de belaste vloerplaat wordt uitgevoerd met cellulair glas FOAMGLAS®. De isolatie ondergaat geen thermische veroudering. Eigenschappen en toleranties van de ondergrond moeten voldoen aan de geldende normen en richtlijnen.

De warmtedoorgangscoëfficiënt U van de vloeropbouw wordt berekend conform NBN B 62-002 en de gewestelijke reglementeringen.

Materiaal

De thermische isolatie onder de belaste vloerplaat wordt uitgevoerd met cellulair glas # FOAMGLAS®-platen type T4+ of S3 of F (type te kiezen overeenkomstig de belasting) vervaardigd van minstens 60% gerecycleerd glas.

De thermische isolatie is conform NBN EN 13167 en draagt het CE-merk van overeenkomstigheid, het CEN Keymark, de BUtgb/BCCA-goedkeuring (#ATG H539) en het natureplus®-label. De productie van het cellulair glas is gecertificeerd volgens ISO 9001:2008. De toepassing als vloerisolatie gebeurt overeenkomstig de BUtgb/BCCA technische goedkeuring # ATG 1402.

Lengte:   60 cm

Breedte: 45 cm               
Dikte: 5*, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18 cm (* minimale dikte voor deze toepassing)

Materiaaleigenschappen :

|  | Type te kiezen overeenkomstig de belasting |
| --- | --- |
| FOAMGLAS®-platen | Type T4+ | Type S3 | Type F |
| Warmtegeleidingscoëfficiënt (D (NBN EN 12667) | (D ≤ 0,041 W/m.K | (D ≤ 0,045 W/m.K | (D ≤ 0,050 W/m.K |
| Brandreactie materiaal EUROCLASS A1 (volgens EN13501-1) |
| Ponsweerstand PL (bij 1000 N) (NBN EN 12430) | ≤ 1,5 mm | ≤ 1 mm | ≤ 1 mm |
| Druksterkte of drukspanning CS min (EN 826-A) | ≥ 600 kPa, 6 kg/cm² | ≥ 900 kPa, 9 kg/cm² | ≥ 1600 kPa, 16 kg/cm² |
| Buigsterkte BS (EN12089) | ≥ 450 kPa | ≥ 500 kPa | ≥ 550 kPa |
| Haakse treksterkte TR (NBN EN 1607) | ≥ 100 kPa | ≥ 100 kPa | ≥ 150 kPa |
| Volumemassa (+/- 10 %) | 115 kg/m³ | 130 kg/m³ | 165 kg/m³ |
| Lineaire uitzettingscoëfficiënt | 9*10-6 /K | 9*10-6 /K | 9*10-6 /K |
| Soortelijke warmte | 1 kJ / kgK | 1 kJ / kgK | 1 kJ / kgK |
| Thermische diffusiviteit | 4.2x10-7 m²/sec | 4.1x10-7 m²/sec | 3,5x10-7 m²/sec |
| Vormvast in de tijd, krimpt niet, schotelt niet; conform eis UEAtc 3.4.1. : < 0,5 % |
| Niet capillair, niet hygroscopisch, waterdicht |
| Waterdampdiffusieweerstandsgetal µ (EN ISO 10456) | µ = ∞ | µ = ∞ | µ = ∞ |
| Chemisch neutraal |
| Drukvastheidsklasse UEAtc D(UEAtc § 4.51) |
| BRE Green guide rating | Minstens A | Minstens A | Minstens B |

Uitvoering

Voorbereiding van de drager:

De voorbereiding van de natuurlijke ondergrond (eventueel verdicht) gebeurt, indien nodig, met behulp van steenslag.

Vervolgens wordt een egalisatielaag bestaande uit zuiverheidsbeton perfect genivelleerd aangebracht, zodat een optimaal contact tussen de drager en de isolatie wordt bekomen. Het draagvlak moet proper, vlak en droog zijn. Daarna volgt een bitumineuze hechtlaag (verbruik: ± 0.3 l/m²). Deze kleefvernis moet volledig droog zijn vooraleer de isolatie wordt geplaatst.

De oneffenheden van de ondergrond mogen niet méér bedragen dan 3 mm onder een regel van 60 cm en 5 mm onder een regel van 2 meter.

Vooraleer de isolatie geplaatst wordt, moet op de werf worden nagegaan of aansluitend de funderingsplaat kan worden gegoten, zodat de isolatieplaten zo weinig mogelijk worden belopen.

Uitvoering van de isolatie en de bitumineuze afdichtinglaag :

De plaatsing gebeurt conform de voorschriften van de fabrikant.

Met behulp van een gieter wordt warm bitumen 110/30 (temperatuur tussen 200 °C en 220 °C) uitgegoten over een zone die gelijk is aan de oppervlakte van een plaat (minimaal verbruik: ± 5 kg/m²). Twee aan elkaar grenzende zijkanten van een plaat worden in het warm bitumen gedompeld, waarna elke plaat op ongeveer 10 cm van de reeds gekleefde platen wordt gelegd en vervolgens met de ene hand diagonaal op haar plaats gegleden, terwijl de andere hand licht op de bovenzijde drukt. Overtollig warm bitumen dat naast de platen is terechtgekomen met de volgende plaat wegstrijken om oneffenheden te vermijden. De platen mogen niet worden belopen tot het bitumen afgekoeld is. Het doel van dergelijke plaatsing is : het kleven van de isolatie, het egaliseren van de ondergrond en het vullen van de voegen met bitumen. De platen worden aangebracht in parallelle rijen met geschrankte en sluitende voegen.

Een bitumineuze afdichtingslaag (voor giet- en roltechniek geen type APP-membraan of geen membraan met wegbrandfolie aan de onderzijde), met minstens een polyesterwapening, moet zo snel mogelijk op het volledige oppervlak in warm bitumen (± 2 kg/m²) worden aangebracht. Dit moet zeker gebeuren vóór elke werkonderbreking, bij kans op regen of op het einde van elke werkdag. De oppervlakte van het laatst geplaatste cellulair glas zonder een bitumineuze onderlaag, alsook de zijkanten van de laatst geplaatste platen, moeten minstens worden voorzien van een bitumineuze afstrijklaag (± 2 kg/m²). Indien het kan of nodig is, worden ook de laatst geplaatste platen (= restoppervlakte) over hun volledige oppervlakte bedekt met de bitumineuze afdichtingslaag en gevlamlast tot op de drager. Zo kan vocht tussen of onder de laatste rij platen worden vermeden.

Uitvoering van de funderingsplaat (of de vloerplaat):

Op de bitumineuze afdichtingslaag worden twee lagen polyethyleenfolie van minimum 0,20 mm als scheidingslaag uitgerold over de gehele oppervlakte. De banen moeten minstens 10 cm overlappen. Bij verhoogde mechanische eisen en/of intens werkverkeer gedurende de uitvoering moet een werkvloer (schraal beton) van ongeveer 5 cm dik worden aangebracht.

Het wapenen en betonneren moeten zo vlug mogelijk worden uitgevoerd. Het dimensioneren gebeurt volgens opgave van de architect of ingenieur.

Belangrijk

- Andere specificaties zijn mogelijk overeenkomstig de bijzonderheden van het project. Gelieve ons te raadplegen.

- Voor het berekenen van de maximaal toegelaten lasten op de isolatie moet, naargelang de toepassing, door het studiebureau een veiligheidscoëfficiënt worden gehanteerd. Vaak wordt een waarde van 3 gebruikt.

- Bij het plaatsen van de isolatie moeten de uitzettings- en zettingsvoegen worden gerespecteerd.

U kan altijd een beroep doen op onze diensten voor

- Het uitwerken van een lastenboek overeenkomstig uw project.

- Het bepalen van de isolatiedikte in functie van de te behalen U-waarde.

- Het bepalen van de isolatiedikte aan de hand van condensatieberekeningen.

- Het controleren van de verenigbaarheid van verschillende materialen.

- Hulp bij de opbouw van de vloerisolatie of bij het uitwerken van details.

De technische richtlijnen omtrent het gebruik en de plaatsing van FOAMGLAS®  baseren zich op de ervaringen tot nu toe en op de huidige stand van de techniek. Ze omvatten niet elk individueel geval. We dragen dan ook geen aansprakelijkheid voor de volledigheid en de geschiktheid voor een bepaald project. Verder richt onze aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid zich uitsluitend naar onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden en worden deze noch door de inhoud van dit werkblad noch door het advies vanwege onze technische buitendienst uitgebreid. Voor meer advies staan onze deskundigen graag ter beschikking. Stand : mei 2011. Wij behouden uitdrukkelijk het recht om de technische specificaties op elk ogenblik te wijzigen. De actueel geldende waarden vindt u op onze website www.foamglas.be