Vorbemerkung

Der Bieter hat sich vor Abgabe des Angebotes über die Gegebenheiten vor Ort zu informieren. Nachforderungen aus Unkenntnis der Sachlage werden nicht berücksichtigt. Der Untergrund aus vollfugig erstelltem Mauerwerk (DIN 1053) oder Beton gemäß DIN 1045 bzw. Putz nach DIN18550 muss sauber, porenoffen und tragfähig sein. Eventuelle Rückstände von Öl und Fett durch Dampfstrahlen entfernen.

Untergrundvorbereitung

Unterkonstruktion auf Tragfähigkeit und Maßgenauigkeit gemäß DIN 18202 prüfen. Schmutz, Staub und lose Teile vom Untergrund entfernen. Betonflächen von Trennmitteln befreien. Vorstehende Beton- und Mörtelreste abstechen.

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Voranstrich

Bitumenemulsion PC® EM auf Untergründen aus Beton, Mauerwerk oder Putz vollflächig aufbringen. PC® EM ist dickflüssig, geruchlos und lösungsmittelfrei. Mit Wasser 1:10 verdünnen und mittels Quast oder Rolle auf die zu beschichtenden Flächen auftragen.

Verbrauch: ca. 0,3 l/m2

Erzeugnis: PC® EM

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Wärmedämmschicht

Wärmedämmschicht an Wänden aus Schaumglasplatten nach DIN EN 13167, Typ WAB, nach DIN 4108, Teil 10, mit besonderer Formbeständigkeit,

Mittlere  Druckfestigkeit (Werksstandard) 0,50 N/mm2

Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) = 0,037 W/(m·K)

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1, A1.

Steifemodul: 100 N/mm²

Dicke in mm ......................

Plattenformate: 600 x 450 mm.

Die Platten werden vollflächig und vollfugig mit Bitumenkaltkleber PC 56 verklebt.

Verbrauch: Kleber ca. 3,5 -.4,5 kg/m2.

Erzeugnis: FOAMGLAS® T 3+

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt.

Technische Spezifikation nach Anhang TS,

nach DIN 1960, VOB Teil A

Wesentliche Anforderung:

-  Umweltdeklaration nach ISO 14025

-  ISO 9001: 2008

-  natureplus zertifiziert

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Alternativ

Wärmedämmschicht

Wärmedämmschicht an Wänden aus Schaumglasplatten nach DIN EN 13167, Typ WAB, nach DIN 4108, Teil 10, mit besonderer Formbeständigkeit,

Mittlere  Druckfestigkeit (Werksstandard) 0,75 N/mm2

Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) = 0,042 W/(m·K)

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1, A1.

Steifemodul: 100 N/mm²

Dicke in mm ......................

Plattenformate: 600 x 450 mm.

Die Platten werden vollflächig und vollfugig mit Bitumenkaltkleber PC 56 verklebt.

Verbrauch: Kleber ca. 3,5 -.4,5 kg/m2.

Erzeugnis: FOAMGLAS® T 4+

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt.

Technische Spezifikation nach Anhang TS,

nach DIN 1960, VOB Teil A

Wesentliche Anforderung:

-  Umweltdeklaration nach ISO 14025

-  ISO 9001: 2008

-  natureplus zertifiziert

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Alternativ

Mechanische Sicherung

Liefern und Montieren von Auflagewinkeln, … x … mm,

3 mm dick, an Übergängen zu Türen, Stürzen oder sonstigen Wanddurchbrüchen.

… m 	________,_____€ 		_______EP_____€

Krallenplatten als Auflager der Unterkonstruktion

Krallenplatten PC®  SP 150/150 P aus verzinktem Stahl,	        
Abmessung 150 x 150 mm, d = 1,5 mm, 2-seitig gekantet (30 mm) und mit Zahnung versehen in die Schaumglas-Oberfläche ein-drücken. Die Kantung der Krallenplatte beim Eindrücken verläuft horizontal. Eingedrückte Krallenplatten mit bauaufsichtlich
zugelassenen Dübeln durch die zentrische Lochung fachgerecht in den tragenden Untergrund verankern. Geeigneten Korrosions-schutzanstrich auf Krallenplatten aufbringen.
Anzahl, Position und Dübeltyp gemäß statischem Nachweis.
Anzahl: ……

Erzeugnis: Krallenplatten PC®  SP 150/150 P

… St. 	________,_____€ 		________,_____€

Abdichten Durchdringungen

Abdichten der FOAMGLAS®  Durchdringungen mit Kaltkleber 
PC 18 oder PITTSEAL 444.

Erzeugnis: …………………..

… St. 	________,_____€ 		________,_____€

Trägerplatte

AQUAPANEL Cement Board Outdoor,

Plattenformat 1250 x 900 mm liefern und horizontal im Verband unter Vermeidung von Kreuzfugen mit AQUAPANEL Maxi
Schraube SB 25 (14/16 St/Platte) nach Herstellervorschrift befestigen. Alle Fugen und Schraubenköpfe werden nach der Montage mit AQUAPANEL Fugenspachtel-grau verspachtelt.

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Grundbeschichtung

Aufziehen der Grundbeschichtung MARMORIT SM 700 mit der Edelstahltraufel, Verbrauch 5,0 - 7,0 kg/m², eben und flucht-
gerecht glatt abziehen. AQUAPANEL Gewebe außen horizontal über die gesamte Oberfläche faltenfrei, oberflächennah
und mit 10 cm Stoßüberlappung einbetten.

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Voranstrich

Voranstrich mit AQUAPANEL Grundierung außen als Unterlage für dünnlagige Oberputze. Verbrauch 0,10 - 0,15 l/m².

Erzeugnis: AQUAPANEL, Grundierung außen

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Oberputz

Beschichtung mit Dispersions-, Kunstharz- oder mineralischem Putz auf dem Grundputz mit Voranstrich, entsprechend den gültigen Herstellervorschriften.

Hersteller: ………………….

Erzeugnis: ………………….

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Die erstellten Ausschreibungstexte beruhen auf allgemeinen Annahmen und Erfahrungen und nicht auf objektspezifisch überprüften Grundlagen.

Die Deutsche FOAMGLAS® GmbH übernimmt daher keine Haftung für die Vollständigkeit und Eignung bei bestimmten Objekten.

Für entsprechende Objektstudien stehen unsere geschulten Außendienstmitarbeiter gern zur Verfügung. .