Vorbemerkung

Der Bieter hat sich vor Abgabe des Angebotes über die Gegebenheiten vor Ort zu informieren. Nachforderungen aus Unkenntnis der Sachlage werden nicht berücksichtigt. Der Untergrund aus vollfugig erstelltem Mauerwerk (DIN 1053) oder Beton gemäß DIN 1045 bzw. Putz nach DIN18550 muss sauber, porenoffen und tragfähig sein. Eventuelle Rückstände von Öl und Fett durch Dampfstrahlen entfernen.

Untergrundvorbereitung

Unterkonstruktion auf Tragfähigkeit und Maßgenauigkeit gemäß DIN 18202 prüfen. Schmutz, Staub und lose Teile vom Untergrund entfernen. Betonflächen von Trennmitteln befreien. Vorstehende Beton- und Mörtelreste abstechen.

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Voranstrich

Bitumenemulsion PC® EM auf Untergründen aus Beton, Mauerwerk oder Putz vollflächig aufbringen. PC® EM ist dickflüssig, geruchlos und lösungsmittelfrei. Mit Wasser 1:10 verdünnen und mittels Quast oder Rolle auf die zu beschichtenden Flächen auftragen.

Verbrauch: ca. 0,3 l/m2

Erzeugnis: PC® EM

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Wärmedämmschicht

Wärmedämmschicht an Wänden aus Schaumglasplatten nach 
DIN EN 13167, Typ WZ, nach DIN 4108, Teil 10, mit besonderer Formbeständigkeit,

Mittlere  Druckfestigkeit (Werksstandard) 0,50 N/mm2

Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) = 0,037 W/(m·K)

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1, A1.

Steifemodul: 100 N/mm²

Dicke in mm ......................

Plattenformate:  600 x 450 mm

Vollflächig und vollfugig mit Bitumenkaltkleber  PC( 56 verklebt.

Verbrauch: Kleber ca. 3,5 – 4,5 kg/m2.

Erzeugnis: FOAMGLAS® T 3+

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt.

Technische Spezifikation nach Anhang TS

Nach DIN 1960, VOB Teil A

Alternativ

Wärmedämmschicht

Wärmedämmschicht an Wänden aus Schaumglasplatten nach 
DIN EN 13167, Typ WZ, nach DIN 4108, Teil 10, mit besonderer Formbeständigkeit,

Mittlere  Druckfestigkeit (Werksstandard) 0,75 N/mm2

Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) = 0,042 W/(m·K)

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1, A1.

Steifemodul: 100 N/mm²

Dicke in mm ......................

Plattenformate:  600 x 450 mm

Vollflächig und vollfugig mit Bitumenkaltkleber  PC( 56 verklebt.

Verbrauch: Kleber ca. 3,5 – 4,5 kg/m2.

Erzeugnis: FOAMGLAS® T 4+

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt.

Technische Spezifikation nach Anhang TS, 
nach DIN 1960, VOB Teil A

"Wesentliche Anforderung":

-  Umweltdeklaration nach ISO 14025

-  ISO 9001: 2008

-  natureplus zertifiziert

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Deckabstrich

Aufbringen eines dünnen Bitumendeckabstrichs aus Kaltkleber PC( 56 mit ca. 1,5 kg/m² auf die FOAMGLAS®  Wärmedämmung.

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

"Wesentliche Anforderung":

-  Umweltdeklaration nach ISO 14025

-  ISO 9001: 2008

-  natureplus zertifiziert

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Die erstellten Ausschreibungstexte beruhen auf allgemeinen Annahmen und Erfahrungen und nicht auf objektspezifisch überprüften Grundlagen

Die Deutsche FOAMGLAS® GmbH übernimmt daher keine Haftung für die Vollständigkeit und Eignung bei bestimmten Objekten. Für entsprechende Objektstudien stehen unsere geschulten Außendienstmitarbeiter gern zur Verfügung.