Vorbemerkung

Der Bieter hat sich vor Abgabe des Angebotes über die Gegebenheiten vor Ort zu informieren. Nachforderungen aus Unkenntnis der Sachlage werden nicht berücksichtigt. Der Untergrund aus vollfugig erstelltem Mauerwerk (DIN 1053) oder Beton gemäß DIN 1045 bzw. Putz nach DIN18550 muss sauber, porenoffen und tragfähig sein. Eventuelle Rückstände von Öl und Fett durch Dampfstrahlen entfernen.

Untergrundvorbereitung

Unterkonstruktion auf Tragfähigkeit und Maßgenauigkeit gemäß DIN 18202 prüfen. Schmutz, Staub und lose Teile vom Untergrund entfernen. Betonflächen von Trennmitteln befreien. Vorstehende Beton- und Mörtelreste abstechen.

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Voranstrich

Bitumenemulsion PC® EM auf Untergründen aus Beton, Mauerwerk oder Putz vollflächig aufbringen. PC® EM ist dickflüssig, geruchlos und lösungsmittelfrei. Mit Wasser 1:10 verdünnen und mittels Quast oder Rolle auf die zu beschichtenden Flächen auftragen.

Verbrauch: ca. 0,3 l/m2

Erzeugnis: PC® EM

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Wärmedämmschicht

Wärmedämmschicht an Wänden aus Schaumglasplatten nach DIN EN 13167, Typ WAB, nach DIN 4108, Teil 10, mit besonderer Formbeständigkeit,

Mittlere Druckfestigkeit (Werksstandard) 0,50 N/mm2

Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) = 0,037 W/(m·K)

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1, A1.

Steifemodul: 100 N/mm²

Dicke in mm ......................

Plattenformate: 600 x 450 mm

Die Platten werden vollflächig und vollfugig mit Bitumenkaltkleber PC( 56 verklebt.

Verbrauch: Kleber ca. 3,5 -.4,5 kg/m2.

Erzeugnis: FOAMGLAS® T 3+

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt.

Technische Spezifikation nach Anhang TS,

nach DIN 1960, VOB Teil A

Wesentliche Anforderung:

-  Umweltdeklaration nach ISO 14025

-  ISO 9001: 2008

-  natureplus zertifiziert

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Alternativ

Wärmedämmschicht

Wärmedämmschicht an Wänden aus Schaumglasplatten nach DIN EN 13167, Typ WAB, nach DIN 4108, Teil 10, mit besonderer Formbeständigkeit,

Mittlere Druckfestigkeit (Werksstandard) 0,75 N/mm2

Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) = 0,042 W/(m·K)

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1, A1.

Steifemodul: 100 N/mm²

Dicke in mm ......................

Plattenformate: 600 x 450 mm

Die Platten werden vollflächig und vollfugig mit Bitumenkaltkleber PC( 56 verklebt.

Verbrauch: Kleber ca. 3,5 -.4,5 kg/m2.

Erzeugnis: FOAMGLAS® T 4+

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt.

Technische Spezifikation nach Anhang TS,

nach DIN 1960, VOB Teil A

Wesentliche Anforderung:

-  Umweltdeklaration nach ISO 14025

-  ISO 9001: 2008

-  natureplus zertifiziert

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Krallenplatten als Auflager der Unterkonstruktion

Krallenplatten PC®  SP 150/150 P aus verzinktem Stahl,	        
Abmessung 150 x 150 mm, d = 1,5 mm, 2-seitig gekantet (30 mm) und mit Zahnung versehen in die Schaumglas-Oberfläche ein-drücken. Die Kantung der Krallenplatte beim Eindrücken verläuft horizontal. Eingedrückte Krallenplatten mit bauaufsichtlich
zugelassenen Dübeln durch die zentrische Lochung fachgerecht in den tragenden Untergrund verankern. Geeigneten Korrosions-schutzanstrich auf Krallenplatten aufbringen.
Anzahl, Position und Dübeltyp gemäß statischem Nachweis.

Erzeugnis:  Krallenplatten PC®  SF 150/150 P

… Stück 	________,_____€ 		________,_____€

Abdichten Durchdringungen

Abdichten der FOAMGLAS® Durchdringungen mit Kaltkleber 
PC( 18 oder PITTSEAL 444.

… Stück 	________,_____€ 		________,_____€

Unterkonstrukton

Unterkonstruktion der Photovoltaik liefern und auf den vorgenannten Krallenplatten gemäß statischer Berechnung senkrecht mit Laser gefluchtet, mit selbstschneidenden Schrauben nach statischer Vorgabe montieren.
Randbereiche verstärkt gemäß Vorgabe. Auflagewinkel für Schaumglas über Fassadenöffnungen (z.B. Fenster) und an den Fassadenabschlüssen aus Aluminium, mit 2 Kantungen fachgerecht montieren.

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Montage

Kristalline Photovoltaik-Paneele auf zuvor verlegter Unterkonstruktion fachgerecht montieren. Die Herstellerrichtlinien sind zu beachten.

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Die erstellten Ausschreibungstexte beruhen auf allgemeinen Annahmen und Erfahrungen und nicht auf objektspezifisch überprüften Grundlagen.

Die Deutsche FOAMGLAS® GmbH übernimmt daher keine Haftung für die Vollständigkeit und Eignung bei bestimmten Objekten.

Für entsprechende Objektstudien stehen unsere geschulten Außendienstmitarbeiter gern zur Verfügung.