Vorbemerkung

Für die Bauwerkstrockenhaltung ist eine Bauwerksabdichtung nach DIN 18195, Teil 1-10, erforderlich. Zunächst ist eine
einwandfreie Untergrundbeschaffenheit sowie detailgerechte Planung Voraussetzung für die den einzelnen Lastfällen
angepasste Bauwerksabdichtung. Anschließend erfolgt die FOAMGLAS® Perimeterdämmung.
Der Bieter hat sich vor Abgabe des Angebotes über die Gegebenheiten vor Ort zu informieren. Nachforderungen aus
Unkenntnis der Sachlage werden nicht berücksichtigt.
Die Bauwerksabdichtung zur Aufnahme der FOAMGLAS®  Dämmschicht muss trocken, sauber und tragfähig sein. 
Eventuelle Rückstände von Öl und Fett  sind zu entfernen. 
Die Bauwerksabdichtung bildet den tragenden Untergrund.

Untergrundvorbereitung

Vorhandene Bitumenbahnen oder Dickbeschichtungen auf Tragfähigkeit und Maßgenauigkeit gemäß DIN 18202 prüfen.
Schmutz, Staub und lose Teile vom Untergrund entfernen.

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Alternativ

Voranstrich

Untergründe aus Bitumenbahnen oder Dickbeschichtungen mit Bitumenemulsion PC EM grundieren. PC EM ist dickflüssig,
geruchlos und lösungsmittelfrei. Mit Wasser 1:3 verdünnen und mittels Quast oder Rolle auf die zu beschichtenden Flächen auftragen. Verbrauch: ca. 0,3 l/m²
Erzeugnis: PC EM

… m2 	________,_____€ 		_______EP_____€

Wärmedämmschicht

Wärmedämmschicht an Wänden aus Schaumglasplatten
nach DIN EN 13167, Typ WAP nach DIN 4108, Teil 10,
mit besonderer Formbeständigkeit,
mittlere Druckfestigkeit (Werksstandard) 0,50 N/mm2
Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) = 0,037 W/(mK)
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1, F, Kernmaterial A1.
Dicke in .....mm
BOARD-Format: 600 x 450 mm
mit oberseitiger Bitumenkaschierung.

Vollflächiges und vollfugiges Verkleben mit Bitumenkaltkleber

PC SK FIX.
Verbrauch: Kleber ca. 3,5 - 4,5 kg/m2.

Erzeugnis: FOAMGLAS® READY BLOCK T 3+
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt.

Technische Spezifikation nach Anhang TS,
nach DIN 1960, VOB Teil A
"Wesentliche Anforderung"
- Umweltdeklaration nach ISO 14025
- ISO 9001: 2008

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Putzbewehrung

Putzbewehrung aus Armanet punktgeschweißtes Gittergewebe 1mm, 2-fach verzinkt, mit 8 St./m2 Tox A-Isol Dübeln in der FOAMGLAS® Struktur mechanisch befestigen und mit
Schraube und Unterlagsscheibe sichern.

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Unterputz

Ausführen des Unterputzes als Putzhaftbrücke auf mineralischer Basis an Wänden. Zur fachgerechten Ausführung des Putzes ist sicherzustellen, dass das Armierungsgewebe voll eingebettet wird
und sich im oberen Drittel der Putzschicht befindet.
Putzhöhe in m ........
Dicke im Mittel ........
aus Putzmörtel P II

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Außenwandputz

Außenwandputzsystem nach DIN 18550 mineralisch gebunden, als geriebener Putz, einlagiger Putz aus Putzmörtel P II

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Dichtschlämme

Im erdberührten Bereich muss nach Durchtrocknung des Putzsystems eine Flexdichtschlämme, z.B. weber.tec 824
aufgebracht werden.

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Alternativ

Filtermatten

Filterplatten oder Filtermatten als Schutz verlegen. Das Hinterfüllen der Baugrube hat mit Sorgfalt zu erfolgen.

… m² 	________,_____€ 		_______EP_____€

Die erstellten Ausschreibungstexte beruhen auf allgemeinen Annahmen und Erfahrungen und nicht auf objektspezifisch überprüften Grundlagen.

Die Deutsche FOAMGLAS® GmbH übernimmt daher keine Haftung für die Vollständigkeit und Eignung bei bestimmten Objekten.

Für entsprechende Objektstudien stehen unsere geschulten Außendienstmitarbeiter gern zur Verfügung.