Vorbemerkung

Für die Bauwerkstrockenhaltung ist eine Bauwerksabdichtung nach DIN 18195, Teil 1-10, erforderlich. Zunächst ist eine
einwandfreie Untergrundbeschaffenheit sowie detailgerechte Planung Voraussetzung für die den einzelnen Lastfällen
angepasste Bauwerksabdichtung. Anschließend erfolgt die FOAMGLAS® -Perimeterdämmung.
Der Bieter hat sich vor Abgabe des Angebotes über die Gegebenheiten vor Ort zu informieren. Nachforderungen aus
Unkenntnis der Sachlage werden nicht berücksichtigt.
Die Bauwerksabdichtung zur Aufnahme der FOAMGLAS®  Dämmschicht muss trocken, sauber und tragfähig sein. 
Eventuelle Rückstände von Öl und Fett  sind zu entfernen. 
Die Bauwerksabdichtung bildet den tragenden Untergrund.

Untergrundvorbereitung

Vorhandene Bitumenbahnen oder Dickbeschichtungen auf Tragfähigkeit und Maßgenauigkeit gemäß DIN 18202 prüfen.
Schmutz, Staub und lose Teile vom Untergrund entfernen.

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Alternativ

Untergrund

Untergründe aus Bitumenbahnen oder Dickbeschichtungen mit Bitumenemulsion PC( EM grundieren. PC( EM ist dickflüssig,
geruchlos und lösungsmittelfrei. Mit Wasser 1:3 verdünnen und mittels Quast oder Rolle auf die zu beschichtenden Flächen auftragen. Verbrauch: ca. 0,3 l/m²
Erzeugnis: PC( EM

… m2 	________,_____€ 		_______EP_____€

Wärmedämmschicht

Wärmedämmschicht an Wänden aus Schaumglasplatten
nach DIN EN 13167, Typ WAP nach DIN 4108, Teil 10,
mit besonderer Formbeständigkeit,
mittlere Druckfestigkeit (Werksstandard) 0,50 N/mm2
Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) = 0,037 W/(mK)
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1, A1,
Dicke in mm …….
Plattenformate: 600 x 450 mm
vollflächiges und vollfugiges Verkleben mit Bitumenkaltkleber

PC( SK FIX.
Verbrauch: Kleber ca. 3,5 - 4,5 kg/m2.

Erzeugnis: FOAMGLAS® T 3+
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt.

Technische Spezifikation nach Anhang TS,
nach DIN 1960, VOB Teil A
"Wesentliche Anforderung"
- Umweltdeklaration nach ISO 14025
- ISO 9001: 2008
- natureplus zertifiziert

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Alternativ

Wärmedämmschicht

Wärmedämmschicht an Wänden aus Schaumglasplatten
nach DIN EN 13167, Typ WAP nach DIN 4108, Teil 10,
mit besonderer Formbeständigkeit,
mittlere Druckfestigkeit (Werksstandard) 0,60 N/mm2
Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) = 0,042 W/(mK)
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1, A1,
Dicke in mm …….
Plattenformate: 600 x 450 mm
vollflächiges und vollfugiges Verkleben mit Bitumenkaltkleber

PC( SK FIX.
Verbrauch: Kleber ca. 3,5 - 4,5 kg/m2.

Erzeugnis: FOAMGLAS® T 4+
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt.

Technische Spezifikation nach Anhang TS,
nach DIN 1960, VOB Teil A
"Wesentliche Anforderung"
- Umweltdeklaration nach ISO 14025
- ISO 9001: 2008
- natureplus zertifiziert

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Mechanische Befestigung

Krallenplatten PC( SP 150/150 aus verzinktem stahl, Abmessung 150 x 150 mm, d = 1,5 mm, 2-seitig gekantet (30 mm) und mit Zahnung versehen, in die Schaumglas-Oberfläche eindrücken. Die Kantung der Krallenplatte beim Eindrücken verläuft horizontal. Eingedrückte Krallenplatten mit bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln durch die zentrische Lochung fachgerecht in den tragenden Untergrund verankern. Geeigneter Korrosionsschutzanstrich auf Krallenplatten aufbringen.

Anzahl, Position und Dübeltyp gemäß statischem Nachweis.

Erzeugnis: PC( SP 150/150 P, Krallenplatten verzinkt.

… St. 	________,_____€ 		________,_____€

Abdichtung der Durchdringungen

Abdichten der FOAMGLAS® Durchdringungen mit Kaltkleber 
PC( 18 oder PITTSEAL 444.

… St. 	________,_____€ 		________,_____€

Aquapanel

Aquapanel Cement Board Outdoor, Plattenformat 1250 x 900 mm, liefern und horizontal im Verband unter Vermeidung von Kreuzfugen mit Aquapanel Maxi Schraube SB 25 (14/16 St./Platte) nach Herstellervorschrift befestigen. Alle Fugen und Schraubenköpfe werden nach der Montage mit Aquapanel Fugenspachtel-grau verspachtelt.

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Grundbeschichtung

Aufziehen der Grundbeschichtung Marmorit SM 700 mit der Edelstahltraufel, Verbrauch 5,0 – 7,0 kg/m², eben und fluchtgerecht glatt abziehen. Aquapanel Gewebe außen horizontal über die gesamte Oberfläche faltenfrei, oberflächennah und mit 
10 cm Stoßüberlappung einbetten.

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Voranstrich

Voranstrich mit Aquapanel Grundierung-außen als Unterlage für dünnlagige Oberputze, Verbrauch 0,10 – 0,15 l/m².

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Putzbeschichtung

Beschichtung mit Dispersions-, Kunstharz- oder mineralischem Putz auf dem Grundputz mit Voranstrich, entsprechend den gültigen Herstellervorschriften.

Hersteller: …………………………

Erzeugnis: ……………………….

Dichtschlämme

Im erdberührten Bereich muss nach Durchtrocknung des Putzsystems eine Flexdichtschlämme, z.B. weber.tec 824,
oder weber tec Superflex D2 aufgebracht werden.

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Alternativ

Filtermatten

Filterplatten oder Filtermatten als Schutz verlegen. Das Hinterfüllen der Baugrube hat mit Sorgfalt zu erfolgen.

… m² 	________,_____€ 		_______EP_____€

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Die erstellten Ausschreibungstexte beruhen auf allgemeinen Annahmen und Erfahrungen und nicht auf objektspezifisch überprüften Grundlagen.

Die Deutsche FOAMGLAS® GmbH übernimmt daher keine Haftung für die Vollständigkeit und Eignung bei bestimmten Objekten.

Für entsprechende Objektstudien stehen unsere geschulten Außendienstmitarbeiter gern zur Verfügung.