Vorbemerkung

Für die Verlegung von FOAMGLAS®  BOARD muss eine trag-fähige Stahlbetondecke vorhanden sein. Die Stahlbeton-oberfläche muss stetig verlaufen und planeben gemäß DIN 18202 sein. Der Untergrund muss zudem sauber und trocken sein. Eventuelle Rückstände von Öl, Fett usw. sind zu entfernen.

Reinigen

Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung nach besonderer Anordnung des AG, Art/Umfang der Verschmutzung...........
Fläche waagerecht, Untergrund Beton.
Anfallender Schutt wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Feinausgleich

Feinausgleich des Untergrundes mit Natursand 0/2 als Ausgleichsschicht, Dicke über 5 – 10 mm, unter FOAMGLAS®  FLOOR BOARD.

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Wärmedämmschicht

Wärmedämmschicht auf Bodenflächen aus Schaumglasplatten nach DIN EN 13167, Typ DEO nach DIN 4108, Teil 10, mit besonderer Formbeständigkeit,

Mittlere Druckfestigkeit (Werksstandard) 0,75 N/mm2

Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) = 0,042 W/(m·K)

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1, F, Kernmaterial A1.

Steifemodul: 100 N/mm²

Dicke in mm ........................

BOARD-Format: 600 x 1200 mm

auf Ausgleichsschicht einlagig mit versetzten Stößen in Trockenbauweise press gestoßen verlegen.

Erzeugnis: FOAMGLAS® FLOOR BOARD T 4+

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt.

Technische Spezifikation nach Anhang TS,

nach DIN 1960, VOB Teil A

Wesentliche Anforderung:

-  Umweltdeklaration nach ISO 14025

-  ISO 9001: 2008

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Alternativ

Wärmedämmschicht

Wärmedämmschicht auf Bodenflächen aus Schaumglasplatten nach DIN EN 13 167, Typ DEO nach DIN 4108, Teil 10, mit besonderer Formbeständigkeit,

Mittlere Druckfestigkeit (Werksstandard) 1,00 N/mm2

Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) = 0,046 W/(m·K)

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1, F, Kernmaterial A1.

Steifemodul: 130 - 150 N/mm2

Dicke in mm ........................

BOARD-Format: 600 x 1200 mm

auf Ausgleichsschicht einlagig mit versetzten Stößen in Trockenbauweise press gestoßen verlegen.

Erzeugnis: FOAMGLAS® FLOOR BOARD S 3

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt.

Technische Spezifikation nach Anhang TS, nach DIN 1960, 
VOB Teil A

Wesentliche Anforderung:

-  Umweltdeklaration nach ISO 14025

-  ISO 9001: 2008

… m2 	________,_____€ 		_______EP_____€

Alternativ

Wärmedämmschicht

Wärmedämmschicht auf Bodenflächen aus Schaumglasplatten nach DIN EN 13167, Typ DEO nach DIN 4108, Teil 10, mit besonderer Formbeständigkeit,

Mittlere Druckfestigkeit (Werksstandard) 1,70 N/mm2

Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) = 0,052 W/(m·K)

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1, F, Kernmaterial A1.

Steifemodul: 300 - 500 N/mm2

Dicke in mm ........................

BOARD-Format: 600 x 1200 mm

auf Ausgleichsschicht einlagig mit versetzten Stößen in Trockenbauweise press gestoßen verlegen.

Erzeugnis: FOAMGLAS® FLOOR BOARD F

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt,

Technische Spezifikation nach Anhang TS, nach DIN 1960, 
VOB Teil A

Wesentliche Anforderung:

-  Umweltdeklaration nach ISO 14025

-  ISO 9001: 2008

… m2 	________,_____€ 		_______EP_____€

Trennschicht

Trennschicht aus Rohglasvlies 60 g/m², mit mind. 20 cm Naht- und Stoßüberdeckung zweilagig lose verlegen. Überdeckungen der Lagen gegeneinander versetzt.

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Alternativ

Trennschicht

Trennschicht aus Rippenpappe mit mind. 20 cm Naht- und Stoßüberdeckung lose verlegen.

… m2 	________,_____€ 		_______EP_____€

Gussasphaltestrich

Gussasphaltestrich nach DIN 18560,

Härteklasse

GE: …………….

S:    …………….

einbauen und die Oberfläche der Deckschicht in noch heißem Zustand mit Feinsand abreiben.

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Alternativ

Gussasphalt-Industrieestrich

Gussasphaltindustrieestrich nach DIN 18560,

Härteklasse

GE: ………………..

S:    ………………..

F:

in … Lage(n) einbauen und die Oberfläche der Deckschicht in noch heißem Zustand mit Feinsand abreiben.

… m2 	________,_____€ 		_______EP_____€

Alternativ

Gussasphalt-Heizestrich

Gussasphalt-Heizestrich nach DIN 18560,

Härteklasse

GE 10 S: …………..

H:            …………..

einbauen und die Oberfläche der Deckschicht in noch heißem Zustand mit Feinsand abreiben.

… m2 	________,_____€ 		_______ EP_____€

Die erstellten Ausschreibungstexte beruhen auf allgemeinen Annahmen und Erfahrungen und nicht auf objektspezifisch überprüften Grundlagen.

Die Deutsche FOAMGLAS® GmbH übernimmt daher keine Haftung für die Vollständigkeit und Eignung bei bestimmten Objekten.

Für entsprechende Objektstudien stehen unsere geschulten Außendienstmitarbeiter gern zur Verfügung.