Vorbemerkung

Der Bieter hat sich vor Abgabe des Angebotes über die Gegebenheiten vor Ort zu informieren. Nachforderungen aus Unkenntnis der Sachlage werden nicht berücksichtigt. Der Untergrund aus vollfugig erstelltem Mauerwerk (DIN 1053) oder Beton gemäß DIN 1045 bzw. Putz nach DIN 18 550 muss sauber, porenoffen und tragfähig sein. Eventuelle Rückstände von Öl und Fett durch Dampfstrahlen entfernen.

Untergrundvorbereitung

Putz- bzw. Wandflächen auf Tragfähigkeit und Maßgenauigkeit gemäß DIN 18 202 prüfen. Schmutz, Staub und lose Teile vom Untergrund entfernen. Betonflächen von Trennmitteln befreien, evtl. Dampfstrahlen. Flächen mit altem, tragfähigem Anstrich mittels Hochdruckreiniger bzw. Sandstrahl zu ca. 40 % schachbrettartig öffnen. Vorstehende Beton und Mörtelreste abstechen.

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Voranstrich

Bitumenemulsion PC® EM auf Untergründen aus Beton, Mauerwerk oder Putz vollflächig aufbringen. PC® EM ist dickflüssig, geruchlos und lösungsmittelfrei. Mit Wasser 1:10 verdünnen und mittels Quast oder Rolle auf die zu beschichtenden Flächen auftragen.

Verbrauch: ca. 0,3 l/m²

Erzeugnis: PC® EM

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Wärmedämmschicht

Wärmedämmschicht an Wänden aus Schaumglasplatten nach DIN EN 13 167, Typ WI nach DIN 4108, Teil 10, mit besonderer Formbeständigkeit,

Mittlere Druckfestigkeit (Werksstandard) 0,50 N/mm²

Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) = 0,037 W/(m·K)

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1, A1.

Steifemodul: 100 N/mm²

Dicke in mm ........................,

Plattenformat: 600 x 450 mm

mit Bitumenkaltkleber PC® 56 vollflächig und vollfugig verklebt herstellen.

Verbrauch: Kleber ca. 3,5 – 4,5 kg/m²

Erzeugnis: FOAMGLAS® Platten T 3+

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt.

Technische Spezifikation nach Anhang TS,

nach DIN 1960, VOB Teil A

Wesentliche Anforderung:

-  Umweltdeklaration nach ISO 14025

-  ISO 9001: 2008

-  natureplus zertifiziert

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Alternativ

Wärmedämmschicht

Wärmedämmschicht an Wänden aus Schaumglasplatten nach DIN EN 13 167, Typ WI nach DIN 4108, Teil 10, mit besonderer Formbeständigkeit,

Mittlere Druckfestigkeit (Werksstandard) 0,75 N/mm²

Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) = 0,042 W/(m·K)

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1, A1.

Steifemodul: 100 N/mm²

Dicke in mm ........................,

Plattenformat: 600 x 450 mm

mit Bitumenkaltkleber PC® 56 vollflächig und vollfugig verklebt herstellen.

Verbrauch: Kleber ca. 3,5 – 4,5 kg/m²

Erzeugnis: FOAMGLAS® Platten T 4+

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt.

Technische Spezifikation nach Anhang TS,

nach DIN 1960, VOB Teil A

Wesentliche Anforderung:

-  Umweltdeklaration nach ISO 14025

-  ISO 9001: 2008

-  natureplus zertifiziert

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Alternativ

Mechanische Befestigung der Dämmplatten

Die FOAMGLAS® Platten sind bei Wandhöhen > 2,50 m zusätzlich ab der ersten Plattenreihe mechanisch zu befestigen.

PC( Anker F aus Edelstahl zur verdeckten mechanischen Sicherung von verklebten FOAMGLAS® Platten (Bohrlochdurchmesser 6 mm, Befestigung mit 1 Nageldübel)
Verbrauch : ca. 2 Stück/m²

Erzeugnis: PC( Anker F

Größe 0 (Dämmschichtdicke 40 mm)
Größe 1 (Dämmschichtdicke 50 - 80 mm)
Größe 2 (Dämmschichtdicke ab 90 mm)

… m2 	________,_____€ 		_______EP_____€

Gipsputz MP 75 L

Innenwandputzsystem DIN 18550, mineralisch gebunden, 
Putzhöhe in m ………….., 
als glättender Putz, mittlere Putzdicke 10 mm, einlagiger Putz. Erzeugnis: Knauf Gipsputz MP 75 L

Putzmörtel: P IV b

System: Maschinenputz P 113

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Glasfasergewebe

Bewehren von Putzuntergründen an Wänden mit P.F.T. Gitex Glasfasergewebe. Erste Putzschicht dünn auftragen, grob
abziehen, Gitex in das oberste Drittel eindrücken, anschließend sofort die gesamte Fläche überputzen.
Verarbeitung nass in nass nach Werksvorschrift.

… m2 	________,_____€ 		________,_____€

Anschlussdetails

Anschlüsse an Fenstern, Türen und Fensterbänken sind dauerelastisch zu versiegeln.

… m 	________,_____€ 		________,_____€

Eventualposition

Anschlussdetails

In den Eckbereichen Kantenschutz-Richtwinkel in den frischen Armierungsputz oberhalb des Glasfaserarmierungsgewebes einsetzen.

… m 	________,_____€ 		_______EP_____€

Eventualposition

Anschlussdetails

Fenster- und Türanschlüsse mit Anputzleisten einschließlich integriertem selbstklebenden Schaumstoff-Dichtungsband, fluchtgerecht und abstandsgleich zum Rahmenprofil herstellen.

… m 	________,_____€ 		_______EP_____€

Eventualposition

Anschlussdetails

Liefern und montieren von Abschlusswinkeln aus Aluminium 
…. x ….  mm, 3 mm dick, an Übergängen zu Sichtbetonflächen, Türen oder sonstigen Wanddurchbrüchen.

… m 	________,_____€ 		_______EP_____€

Eventualposition

Anschlussdetails

Fensterbänke an den Enden der Stirnseiten mit einem geeigneten fugendichten Selbstklebeband auspolstern. Unter allen Fensterbänken ist ein Kellenschnitt zwischen Putz, Armierungsmörtel und Fensterbank vorzunehmen.

Erzeugnis: …………..

Fugendichtband Typ ………….

Dimension: …………………

… m 	________,_____€ 		_______EP_____€

Die erstellten Ausschreibungstexte beruhen auf allgemeinen Annahmen und Erfahrungen und nicht auf objektspezifisch überprüften Grundlagen.

Die Deutsche FOAMGLAS® GmbH übernimmt daher keine Haftung für die Vollständigkeit und Eignung bei bestimmten Objekten.

Für entsprechende Objektstudien stehen unsere geschulten Außendienstmitarbeiter gern zur Verfügung.