Vorbemerkung

Für die Verlegung von FOAMGLAS® Platten als Kompaktdach-system muss eine tragfähige Stahlbetondecke vorhanden sein. Die Oberfläche muss stetig verlaufen und planeben gemäß DIN 18202 sein. Der Untergrund muss zudem sauber und trocken sein. Eventuelle Rückstände von Öl, Fett usw. sind zu entfernen.

Reinigen

Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung nach besonderer Anordnung des AG, Art/Umfang der Verschmutzung...........
Fläche waagerecht, Untergrund Beton.
Anfallender Schutt nach Materialien trennen und entsorgen.

… m2 	____________€ 		____________€

Voranstrich

Bitumenvoranstrich auf der Deckunterlage aus Beton zur Staubbindung und Haftvermittlung mit PC 3A herstellen.
Bitumenvoranstrich in der Menge von ca. 0,3 l/m² vollflächig einstreichen / spritzen und gut durchtrocknen lassen.

Erzeugnis: PC 3A

… m2 	_____________€ 		________,_____€

Alternativ

Voranstrich

Bitumenvoranstrich auf der Deckunterlage aus Beton zur Staubbindung und Haftvermittlung mit PC EM herstellen.
Bitumenvoranstrich in der Menge von ca. 0,3 l fertiger Mischung (1:3 mit Wasser verdünnt) vollflächig einstreichen / spritzen und gut durchtrocknen lassen.

Erzeugnis: PC® EM

… m2 	____________€ 		_____________€

Wärmedämmschicht

Wärmedämmschicht auf Dachflächen aus Schaumglasplatten nach DIN EN 13167, Typ DAA/dh nach DIN 4108, Teil 10, mit besonderer Formbeständigkeit,

Mittlere Druckfestigkeit (Werksstandard) 0,50 N/mm2

Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) = 0,037 W/(m·K)

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1, A1.

Steifemodul: 100 N/mm²

Dicke in mm ........................

Plattenformat 600 x 450 mm,
oberseitig bitumenkaschierte FOAMGLAS® Gefälleplatten zur vollflächigen Aufschweißbarkeit der 1.Abdichtungslage.
Verklebung mit Kaltbitumenkleber PC  500, vollflächig und vollfugig mit pressgestoßenen Fugen im Verband durch
diagonales Einschieben kraftschlüssig auf dem Untergrund herstellen. Vor der Verlegung ist eine Längs- und Querkante in

die ausgegossene Kaltbitumenmasse einzutauchen.

Kleberverbrauch: ca. 5,0 – 7,0 kg/m2, abhängig von Dämmdicke und Untergrund.

Erzeugnis: FOAMGLAS® READY BLOCK T3+

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt (Kernware)

Technische Spezifikation nach Anhang TS, Kernware

nach DIN 1960, VOB Teil A

Wesentliche Anforderung:

-  Umweltdeklaration nach ISO 14025

-  ISO 9001: 2008

… m2 	____________€ 		____________€

Alternativ

Wärmedämmschicht als Gefälle

Wärmedämmschicht auf Dachflächen aus Schaumglasplatten nach DIN EN 13167, Typ DAA/dh nach DIN 4108, Teil 10,
mit besonderer Formbeständigkeit,
Mittlere Druckfestigkeit (Werksstandard) 0,50 N/mm2
Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) = 0,037 W/(m.K)
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1, F, Kernmaterial A1. Steifemodul: 100 N/mm2,
mittlere Dicke in mm:…………
Plattenformat 600 x 450 mm,
oberseitig bitumenkaschierte FOAMGLAS® Gefälleplatten zur vollflächigen Aufschweißbarkeit der 1.Abdichtungslage.
Verklebung mit Kaltbitumenkleber PC  500, vollflächig und vollfugig mit pressgestoßenen Fugen im Verband durch
diagonales Einschieben kraftschlüssig auf dem Untergrund herstellen. Vor der Verlegung ist eine Längs- und Querkante in die ausgegossene Kaltbitumenmasse einzutauchen.

Kleberverbrauch: ca. 5,0 – 7,0 kg/m2, abhängig von Dämmdicke und Untergrund.

Erzeugnis: FOAMGLAS® READY BLOCK T3+
Gefälleblocks mit ….... % Gefälle
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt. (Kernware)

Technische Spezifikation nach Anhang TS,
nach DIN 1960, VOB Teil A
"Wesentliche Anforderungen"
-  Umweltdeklaration nach ISO 14025

-  ISO 9001: 2008

… m2 	____________€ 		_______EP_____€

Alternativ

Wärmedämmschicht

Wärmedämmschicht auf Dachflächen aus Schaumglasplatten nach DIN EN 13167, Typ DAA/ds nach DIN 4108, Teil 10, mit besonderer Formbeständigkeit,

Mittlere Druckfestigkeit (Werksstandard) 0,75 N/mm2

Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) = 0,042 W/(m·K)

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1, F, Kernmaterial A1.

Steifemodul: 100 N/mm²

Dicke in mm ........................

Plattenformat: 600 x 450 mm

Oberseitig bitumenkaschierte FOAMGLAS® Platten zur vollflächigen Aufschweißbarkeit der 1. Abdichtungslage. Verklebung mit Kaltbitumenkleber PC 500, vollflächig und vollfugig mit pressgestoßenen Fugen im Verband durch diagonales Einschieben kraftschlüssig auf dem Untergrund herstellen. Vor der Verlegung ist eine Längs- und Querkante in die ausgegossene Kaltbitumenmasse einzutauchen.

Kleberverbrauch: ca. 5,0 – 7,0 kg/m2, abhängig von Dämmdicke und Untergrund.

Erzeugnis: FOAMGLAS® READY BLOCK T4+

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt (Kernware)

Technische Spezifikation nach Anhang TS, Kernware

nach DIN 1960, VOB Teil A

Wesentliche Anforderung:

-  Umweltdeklaration nach ISO 14025

-  ISO 9001: 2008

… m2 	_____________€ 		_____________€

Alternativ

Wärmedämmschicht als Gefälle

Wärmedämmschicht auf Dachflächen aus Schaumglasplatten nach DIN EN 13167, Typ DAA/ds nach DIN 4108, Teil 10,
mit besonderer Formbeständigkeit,
Mittlere Druckfestigkeit (Werksstandard) 0,75 N/mm2
Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) = 0,042 W/(m.K)
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1, F, Kernmaterial A1. Steifemodul: 100 N/mm2,
mittlere Dicke in mm:…………
Plattenformat 600 x 450 mm,
oberseitig bitumenkaschierte FOAMGLAS® Gefälleplatten zur vollflächigen Aufschweißbarkeit der 1.Abdichtungslage.
Verklebung mit Kaltbitumenkleber PC  500, vollflächig und vollfugig mit pressgestoßenen Fugen im Verband durch
diagonales Einschieben kraftschlüssig auf dem Untergrund herstellen. Vor der Verlegung ist eine Längs- und Querkante in die ausgegossene Kaltbitumenmasse einzutauchen.

Kleberverbrauch: ca. 5,0 – 7,0 kg/m2, abhängig von Dämmdicke und Untergrund.

Erzeugnis: FOAMGLAS® READY BLOCK T4+
Gefälleblocks mit ….... % Gefälle
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt. (Kernware)

Technische Spezifikation nach Anhang TS,
nach DIN 1960, VOB Teil A
"Wesentliche Anforderungen"
-  Umweltdeklaration nach ISO 14025

-  ISO 9001: 2008

… m2 	_____________€ 		_______EP_____€

Kehlleisten

Kehlleisten im Bereich der aufgehenden Bauteile aus Schaumglas nach DIN EN 13167 auf die FOAMGLAS® Dämmung vollflächig und vollfugig mit Kaltkleber PC® 500 verlegen.
Abmessung: …... x …... x 450 mm

Erzeugnis: FOAMGLAS® Kehlleisten

… m2 	____________€ 		____________€

Dachabdichtung schweißen auf Kaschierung

1. Lage der Dachabdichtung, Elastomerbitumen-Schweißbahn nach DIN EN 13707 und DIN SPEC 20000-201/DU-E1 PYE G 200 S4 sowie DIN EN 13969 und DIN SPEC 20000-202/ BA PYE G 200 S4, nach Herstellervorgaben fachgerecht vollflächig auf Kaschierung aufschweißen, Nähte und Stöße dicht verschweißen. Naht- und Stoßüberdeckungen sind einzuhalten. Es wird empfohlen, einen Wickelkern zu verwenden.

Erzeugnis:

… m2 	____________€ 		____________€

Alternativ

Dachabdichtung schweißen auf Kaschierung

1. Lage der Dachabdichtung, Elastomerbitumen-Schweißbahn nach DIN EN 13707 und DIN SPEC 20000-201/DU-E1 PYE PV 200 S5 sowie DIN EN 13969 und DIN SPEC 20000-202/ BA PYE PV 200 S5, nach Herstellervorgaben fachgerecht vollflächig auf Kaschierung aufschweißen, Nähte und Stöße dicht verschweißen. Naht- und Stoßüberdeckungen sind einzuhalten. Es wird empfohlen, einen Wickelkern zu verwenden.

Erzeugnis:

… m2 	____________€ 		____________€

Alternativ

Dachabdichtung schweißen auf Kaschierung

1. Lage der Dachabdichtung, Plastomerbitumen-Schweißbahn nach DIN EN 13707 und DIN SPEC 20000-201/DU-E1 PYP G 200 S4 sowie DIN EN 13969 und DIN SPEC 20000-202/ BA PYP G 200 S4, nach Herstellervorgaben fachgerecht vollflächig auf Kaschierung aufschweißen, Nähte und Stöße dicht verschweißen. Naht- und Stoßüberdeckungen sind einzuhalten. Es wird empfohlen, einen Wickelkern zu verwenden.

Erzeugnis:

… m2 	____________€ 		____________€

Alternativ

Dachabdichtung schweißen auf Kaschierung

1. Lage der Dachabdichtung, Plastomerbitumen-Schweißbahn nach DIN EN 13707 und DIN SPEC 20000-201/DU-E1 PYP PV 200 S5 sowie DIN EN 13969 und DIN SPEC 20000-202/ BA PYP PV 200 S5, nach Herstellervorgaben fachgerecht vollflächig auf Kaschierung aufschweißen, Nähte und Stöße dicht verschweißen. Naht- und Stoßüberdeckungen sind einzuhalten. Es wird empfohlen, einen Wickelkern zu verwenden.

Erzeugnis:

… m2 	____________€ 		____________€

Oberlage schweißen ohne Nutz- und Schutzschicht

2. Lage der Dachabdichtung, Elastomerbitumen-Schweißbahn nach DIN EN 13707 und DIN SPEC 20000-201/DU-E1 PYE PV 200 S5 sowie DIN EN 13969 und DIN SPEC 20000-202/ BA PYE PV 200 S5, Oberseite beschiefert, jedoch mit erhöhten technischen Werten.

Wärmestandfestigkeit: >120°C

Im System widerstandsfähig gegen Beanspruchung durch Feuer von außen Broof (t1), Oberlagsbahn nach Herstellervorgaben fachgerecht vollflächig im Lagenversatz auf die zuvor aufgebrachte erste Abdichtungslage aufschweißen, Nähte und Stöße dicht verschweißen. Naht- und Stoßüberdeckungen sind einzuhalten. Es wird empfohlen, einen Wickelkern zu verwenden.

Erzeugnis:

… m2 	____________€ 		____________€

Alternativ

Oberlage schweißen ohne Nutz- und Schutzschicht

2. Lage der Dachabdichtung, Plastomerbitumen-Schweißbahn nach DIN EN 13707 und DIN SPEC 20000-201/DO-E1 PYP PV 200 S5 sowie DIN EN 13969 und DIN SPEC 20000-202/ BA PYP PV 200 S5, Oberseite beschiefert, jedoch mit erhöhten technischen Werten.

Wärmestandfestigkeit: >120°C

Im System widerstandsfähig gegen Beanspruchung durch Feuer von außen Broof (t1), Oberlagsbahn nach Herstellervorgaben fachgerecht vollflächig im Lagenversatz auf die zuvor aufgebrachte erste Abdichtungslage aufschweißen, Nähte und Stöße dicht verschweißen. Naht- und Stoßüberdeckungen sind einzuhalten. Es wird empfohlen, einen Wickelkern zu verwenden.

Erzeugnis:

… m2 	____________€ 		____________€

Alternativ

Oberlage schweißen ohne Nutz- und Schutzschicht

2. Lage der Dachabdichtung, Elastomerbitumen-Dachdichtungsbahn nach DIN EN 13707 und DIN SPEC 20000-201/DO-E1 PYE-KTP S5 sowie DIN EN 13969 DIN SPEC 20000-202/BA PYE-KTP S5, Oberseite beschiefert, jedoch mit erhöhten technischen Werten.

Wärmestandfestigkeit: >120°C

Im System widerstandsfähig gegen Beanspruchung durch Feuer von außen Broof (t1), Oberlagsbahn nach Herstellervorgaben fachgerecht vollflächig im Lagenversatz auf die zuvor aufgebrachte erste Abdichtungslage aufschweißen, Nähte und Stöße dicht verschweißen. Naht- und Stoßüberdeckungen sind einzuhalten. Es wird empfohlen, einen Wickelkern zu verwenden.

Erzeugnis:

… m2 	____________€ 		____________€

Alternativ

Dachabdichtung Oberlage schweißen, wurzelfest

2. Lage der Dachabdichtung, Polymerbitumen-Schweißbahn nach DIN EN 13707 und DIN SPEC 20000-201/DO-E1 PYE/PYP KTP S5 sowie DIN EN 13969 und DIN SPEC 20000-202/ BA PYE/PYP KTP S5, Oberseite beschiefert, jedoch mit erhöhten technischen Werten.

Wärmestandfestigkeit: >120°C

Im System widerstandsfähig gegen Beanspruchung durch Feuer von außen Broof (t1), Oberlagsbahn nach Herstellervorgaben fachgerecht vollflächig im Lagenversatz auf die zuvor aufgebrachte erste Abdichtungslage aufschweißen, Nähte und Stöße dicht verschweißen. Naht- und Stoßüberdeckungen sind einzuhalten. Es wird empfohlen, einen Wickelkern zu verwenden.

Erzeugnis:

… m2 	_____________€ 		_____________€

Die erstellten Ausschreibungstexte beruhen auf allgemeinen Annahmen und Erfahrungen und nicht auf objektspezifisch überprüften Grundlagen.

Die Deutsche FOAMGLAS® GmbH übernimmt daher keine Haftung für die Vollständigkeit und Eignung bei bestimmten Objekten.

Für entsprechende Objektstudien stehen unsere geschulten Außendienstmitarbeiter gern zur Verfügung.