Vorbemerkung

Für die Verlegung von FOAMGLAS® Platten als Kompaktdach-system auf Stahltrapezprofilen müssen diese nach DIN 18807
bauaufsichtlich zugelassen sein. Sie sind nach den "Richtlinien für die Montage von Stahlprofiltafeln für Dach-, Wand- und Deckenkonstruktionen" des Industrieverbandes zur Förderung des Bauens mit Stahlblech e. V. zu verlegen. Eventuelle Rückstände von Öl, Fett usw. sind zu entfernen.

Reinigen

Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung nach besonderer Anordnung des AG, Art/Umfang der Verschmutzung .............................................................
Fläche waagerecht, Untergrund Trapezblech.
Anfallender Schutt nach Materialien trennen und entsorgen.

… m2 	_____________€ 		_____________€

Eventualposition

Voranstrich

Bitumenvoranstrich (nur bei Profilblechen mit verzinkter Ausführung)

Deckunterlage aus Profilblech (verzinkt) zur Haftvermittlung mit kaltflüssigem Bitumenvoranstrich PC 3A grundieren.
Bitumenvoranstrich in der Menge von ca. 0,3 l/m² vollflächig einstreichen / spritzen und gut durchtrocknen lassen.

Erzeugnis: PC 3A

… m2 	_____________€ 		_______EP_____€

Wärmedämmschicht

Wärmedämmschicht auf Dachflächen aus Schaumglasplatten nach DIN EN 13167, Typ DAA/dh nach DIN 4108, Teil 10, mit besonderer Formbeständigkeit,

Mittlere Druckfestigkeit (Werksstandard) 0,50 N/mm2

Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) = 0,037 W/(m·K)

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1, F, Kernmaterial A1.

Steifemodul: 100 N/mm²

Dicke in mm ........................

BOARD-Format: 600 x 1200 mm

Zweiseitig kaschiert mit oberseitiger, aufschmelzbarer Bitumen-kaschierung, zur vollflächigen Aufschweißbarkeit der 1. Abdich-tungslage mittels Adhäsiv-Bitumenkaltkleber PC 11, unter Verwendung der PC Doppeldüse, auf den Blechobergurten verkleben, einschl. Stoßfugenverklebung mit PC 11.

Kleberverbrauch: Fläche: ca. 1,0 kg/m2, Fuge: 0,5 kg/m², abhängig von der Dämmdicke.

Erzeugnis: FOAMGLAS® READY BOARD T 3+

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt (Kernware)

Technische Spezifikation nach Anhang TS,

nach DIN 1960, VOB Teil A

Wesentliche Anforderung:

-  Umweltdeklaration nach ISO 14025

-  ISO 9001: 2008

… m2 	_____________€ 		_____________€

Alternativ

Wärmedämmschicht

Wärmedämmschicht auf Dachflächen aus Schaumglasplatten nach DIN EN 13167, Typ DAA/ds nach DIN 4108, Teil 10, mit besonderer Formbeständigkeit,

Mittlere Druckfestigkeit (Werksstandard) 0,75 N/mm2

Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) = 0,042 W/(m·K)

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1, F, Kernmaterial A1.

Steifemodul: 100 N/mm²

Dicke in mm ........................

BOARD-Format: 600 x 1200 mm

Zweiseitig kaschiert mit oberseitiger, aufschmelzbarer Bitumen-kaschierung, zur vollflächigen Aufschweißbarkeit der 1. Abdich-tungslage mittels Adhäsiv-Bitumenkaltkleber PC 11, unter Verwendung der PC Doppeldüse, auf den Blechobergurten verkleben, einschl. Stoßfugenverklebung mit PC 11.

Kleberverbrauch: Fläche: ca. 1,0 kg/m2, Fuge: 0,5 kg/m², abhängig von der Dämmdicke.

Erzeugnis: FOAMGLAS® READY BOARD T 4+

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt (Kernware)

Technische Spezifikation nach Anhang TS,

nach DIN 1960, VOB Teil A

Wesentliche Anforderung:

-  Umweltdeklaration nach ISO 14025

-  ISO 9001: 2008

… m2 	_____________€ 		_____________€

Kehlleisten

Kehlleisten im Bereich der aufgehenden Bauteile aus Schaumglas nach DIN EN 13167 auf die FOAMGLAS® Dämmung vollflächig und vollfugig mit Heißbitumen, z.B. 100/25 oder Kaltkleber PC® 1 verlegen.
Abmessung: ...... x ...... x 450 mm.

Erzeugnis: FOAMGLAS® Kehlleisten

… m 	_____________€ 		_____________€

Abdichtung

Dachabdichtung schweißen auf Kaschierung

1. Lage der Dachabdichtung, Elastomerbitumen-Schweißbahn nach DIN EN 13707 und DIN SPEC 20000-201/DU-E1 PYE G 200 S4 sowie DIN EN 13969 und DIN SPEC 20000-202/ BA PYE G 200 S4, nach Herstellervorgaben fachgerecht vollflächig auf Kaschierung aufschweißen, Nähte und Stöße dicht verschweißen. Naht- und Stoßüberdeckungen sind einzuhalten. Es wird empfohlen, einen Wickelkern zu verwenden.

Erzeugnis:

… m2 	____________€ 		____________€

Alternativ

Dachabdichtung schweißen auf Kaschierung

1. Lage der Dachabdichtung, Elastomerbitumen-Schweißbahn nach DIN EN 13707 und DIN SPEC 20000-201/DU-E1 PYE PV 200 S5 sowie DIN EN 13969 und DIN SPEC 20000-202/ BA PYE PV 200 S5, nach Herstellervorgaben fachgerecht vollflächig auf Kaschierung aufschweißen, Nähte und Stöße dicht verschweißen. Naht- und Stoßüberdeckungen sind einzuhalten. Es wird empfohlen, einen Wickelkern zu verwenden.

Erzeugnis:

… m2 	____________€ 		____________€

Alternativ

Dachabdichtung schweißen auf Kaschierung

1. Lage der Dachabdichtung, Plastomerbitumen-Schweißbahn nach DIN EN 13707 und DIN SPEC 20000-201/DU-E1 PYP G 200 S4 sowie DIN EN 13969 und DIN SPEC 20000-202/ BA PYP G 200 S4, nach Herstellervorgaben fachgerecht vollflächig auf Kaschierung aufschweißen, Nähte und Stöße dicht verschweißen. Naht- und Stoßüberdeckungen sind einzuhalten. Es wird empfohlen, einen Wickelkern zu verwenden.

Erzeugnis:

… m2 	____________€ 		____________€

Alternativ

Dachabdichtung schweißen auf Kaschierung

1. Lage der Dachabdichtung, Plastomerbitumen-Schweißbahn nach DIN EN 13707 und DIN SPEC 20000-201/DU-E1 PYP PV 200 S5 sowie DIN EN 13969 und DIN SPEC 20000-202/ BA PYP PV 200 S5, nach Herstellervorgaben fachgerecht vollflächig auf Kaschierung aufschweißen, Nähte und Stöße dicht verschweißen. Naht- und Stoßüberdeckungen sind einzuhalten. Es wird empfohlen, einen Wickelkern zu verwenden.

Erzeugnis:

… m2 	____________€ 		____________€

Oberlage schweißen ohne Nutz- und Schutzschicht

2. Lage der Dachabdichtung, Elastomerbitumen-Schweißbahn nach DIN EN 13707 und DIN SPEC 20000-201/DU-E1 PYE PV 200 S5 sowie DIN EN 13969 und DIN SPEC 20000-202/ BA PYE PV 200 S5, Oberseite beschiefert, jedoch mit erhöhten technischen Werten.

Wärmestandfestigkeit: >120°C

Im System widerstandsfähig gegen Beanspruchung durch Feuer von außen Broof (t1), Oberlagsbahn nach Herstellervorgaben fachgerecht vollflächig im Lagenversatz auf die zuvor aufgebrachte erste Abdichtungslage aufschweißen, Nähte und Stöße dicht verschweißen. Naht- und Stoßüberdeckungen sind einzuhalten. Es wird empfohlen, einen Wickelkern zu verwenden.

Erzeugnis:

… m2 	____________€ 		____________€

Alternativ

Oberlage schweißen ohne Nutz- und Schutzschicht

2. Lage der Dachabdichtung, Plastomerbitumen-Schweißbahn

nach DIN EN 13707 und DIN SPEC 20000-201/DO-E1 PYP PV 200 S5 sowie DIN EN 13969 und DIN SPEC 20000-202/ BA PYP PV 200 S5, Oberseite beschiefert, jedoch mit erhöhten technischen Werten.

Wärmestandfestigkeit: >120°C

Im System widerstandsfähig gegen Beanspruchung durch Feuer von außen Broof (t1), Oberlagsbahn nach Herstellervorgaben fachgerecht vollflächig im Lagenversatz auf die zuvor aufgebrachte erste Abdichtungslage aufschweißen, Nähte und Stöße dicht verschweißen. Naht- und Stoßüberdeckungen sind einzuhalten. Es wird empfohlen, einen Wickelkern zu verwenden.

Erzeugnis:

… m2 	____________€ 		____________€

Alternativ

Oberlage schweißen ohne Nutz- und Schutzschicht

2. Lage der Dachabdichtung, Elastomerbitumen-Dachdichtungsbahn nach DIN EN 13707 und DIN SPEC 20000-201/DO-E1 PYE-KTP S5 sowie DIN EN 13969 DIN SPEC 20000-202/BA PYE-KTP S5, Oberseite beschiefert, jedoch mit erhöhten technischen Werten.

Wärmestandfestigkeit: >120°C

Im System widerstandsfähig gegen Beanspruchung durch Feuer von außen Broof (t1), Oberlagsbahn nach Herstellervorgaben fachgerecht vollflächig im Lagenversatz auf die zuvor aufgebrachte erste Abdichtungslage aufschweißen, Nähte und Stöße dicht verschweißen. Naht- und Stoßüberdeckungen sind einzuhalten. Es wird empfohlen, einen Wickelkern zu verwenden.

Erzeugnis:

… m2 	____________€ 		____________€

Alternativ

Dachabdichtung Oberlage schweißen, wurzelfest

2. Lage der Dachabdichtung, Polymerbitumen-Schweißbahn nach DIN EN 13707 und DIN SPEC 20000-201/DO-E1 PYE/PYP KTP S5 sowie DIN EN 13969 und DIN SPEC 20000-202/ BA PYE/PYP KTP S5, Oberseite beschiefert, jedoch mit erhöhten technischen Werten.

Wärmestandfestigkeit: >120°C

Im System widerstandsfähig gegen Beanspruchung durch Feuer von außen Broof (t1), Oberlagsbahn nach Herstellervorgaben fachgerecht vollflächig im Lagenversatz auf die zuvor aufgebrachte erste Abdichtungslage aufschweißen, Nähte und Stöße dicht verschweißen. Naht- und Stoßüberdeckungen sind einzuhalten. Es wird empfohlen, einen Wickelkern zu verwenden.

Erzeugnis:

… m2 	_____________€ 		_____________€

Die erstellten Ausschreibungstexte beruhen auf allgemeinen Annahmen und Erfahrungen und nicht auf objektspezifisch überprüften Grundlagen.  
Die Deutsche FOAMGLAS® GmbH übernimmt daher keine Haftung für die Vollständigkeit und Eignung bei bestimmten Objekten. 
Für entsprechende Objektstudien stehen unsere geschulten Außendienstmitarbeiter gern zur Verfügung.