Vorbemerkung

Für die Verlegung von FOAMGLAS-Platten als Kompaktdach-system auf Stahltrapezprofilen müssen diese nach DIN 18807
bauaufsichtlich zugelassen sein. Sie sind nach den "Richtlinien für die Montage von Stahlprofiltafeln für Dach-, Wand- und Deckenkonstruktionen" des Industrieverbandes zur Förderung des Bauens mit Stahlblech e. V. zu verlegen. Eventuelle Rückstände von Öl, Fett usw. sind zu entfernen.

Reinigen

Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung nach besonderer Anordnung des AG, Art/Umfang der Verschmutzung...........
Fläche waagerecht, Untergrund Trapezblech.
Anfallender Schutt nach Materialien trennen und entsorgen.

… m2 	_____________€ 		_____________€

Alternativ

Voranstrich

Bitumenvoranstrich	(nur bei Profilblechen mit verzinkter
Ausführung), Deckunterlage aus Profilblech (verzinkt)
zur Haftvermittlung mit kaltflüssigem Bitumenvoranstrich PC 3A grundieren. Bitumenvoranstrich in der Menge von ca. 0,3 l/m2 einstreichen / spritzen und gut durchtrocknen lassen.

Erzeugnis: PC  3A

… m2 	_____________€ 		_______EP_____€

Wärmedämmschicht

Wärmedämmschicht auf Dachflächen aus Schaumglasplatten nach DIN EN 13167, Typ DAA/dh nach DIN 4108, Teil 10, mit besonderer Formbeständigkeit,

Mittlere Druckfestigkeit (Werksstandard) 0,50 N/mm2

Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) = 0,037 W/(m·K)

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1, A1.

Steifemodul: 100 N/mm²

Dicke in mm ........................

Plattenformat: 600 x 450 mm

mit Heißbitumen, z.B. 100/25, im Tauchverfahren mit pressgestoßenen gefüllten Fugen im Versatz auf den Obergurten verkleben. Vor der Verlegung ist eine Längs- und Querkante sowie die Unterseite in die Heißbitumenmasse in der Tauchwanne einzutauchen. Die Schaumglasplatten Platten vorzugsweise mit der langen Kante parallel zur Profilrichtung des Trapezblechs auf den Hochsicken verlegen.

Verarbeitungstemperatur des Bitumens ca. 180 - 200 °C,

Bitumenverbrauch: ca. 2 - 4 kg/m2, abhängig von der Dämmdicke.

Erzeugnis: FOAMGLAS® Platten T 3+

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt.

Technische Spezifikation nach Anhang TS,

nach DIN 1960, VOB Teil A

Wesentliche Anforderung:

-  Umweltdeklaration nach ISO 14025

-  ISO 9001: 2008

-  natureplus zertifiziert

… m2       _____________€                  _____________€

Wärmedämmschicht

Wärmedämmschicht auf Dachflächen aus Schaumglasplatten nach DIN EN 13167, Typ DAA/dh nach DIN 4108, Teil 10, mit besonderer Formbeständigkeit,

Mittlere Druckfestigkeit (Werksstandard) 0,50 N/mm2

Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) = 0,037 W/(m·K)

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1, A1.

Steifemodul: 100 N/mm²

Dicke in mm ........................

Plattenformat: 600 x 450 mm

mit Heißbitumen, z.B. 100/25, im Tauchverfahren mit pressgestoßenen gefüllten Fugen im Versatz auf den Obergurten verkleben. Vor der Verlegung ist eine Längs- und Querkante sowie die Unterseite in die Heißbitumenmasse in der Tauchwanne einzutauchen. Die Schaumglasplatten Platten vorzugsweise mit der langen Kante parallel zur Profilrichtung des Trapezblechs auf den Hochsicken verlegen.

Verarbeitungstemperatur des Bitumens ca. 180 - 200 °C,

Bitumenverbrauch: ca. 2 - 4 kg/m2, abhängig von der Dämmdicke.

Erzeugnis: FOAMGLAS® Platten T 3+

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt.

Technische Spezifikation nach Anhang TS,

nach DIN 1960, VOB Teil A

Wesentliche Anforderung:

-  Umweltdeklaration nach ISO 14025

-  ISO 9001: 2008

-  natureplus zertifiziert

… m2       _____________€                  _____________€

Alternativ

Wärmedämmschicht

Wärmedämmschicht auf Dachflächen aus Schaumglasplatten nach DIN EN 13167, Typ DAA/ds nach DIN 4108, Teil 10, mit besonderer Formbeständigkeit,

Mittlere Druckfestigkeit (Werksstandard) 0,75 N/mm2

Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) = 0,042 W/(m·K)

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1, A1.

Steifemodul: 100 N/mm²

Dicke in mm ........................

Plattenformat: 600 x 450 mm

mit Heißbitumen, z.B. 100/25, im Tauchverfahren vollfugig mit pressgestoßenen Fugen im Verband auf den Obergurten verkleben. Vor der Verlegung ist eine Längs- und Querkante sowie die Unterseite in die Heißbitumenmasse in der Tauchwanne einzutauchen. Die Schaumglasplatten Platten vorzugsweise mit der langen Kante parallel zur Profilrichtung des Trapezblechs auf den Hochsicken verlegen.

Verarbeitungstemperatur des Bitumens ca. 180 - 200 °C,

Bitumenverbrauch: ca. 2 - 4 kg/m2, abhängig von der Dämmdicke.

Erzeugnis: FOAMGLAS® Platten T 4+

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt.

Technische Spezifikation nach Anhang TS,

nach DIN 1960, VOB Teil A

Wesentliche Anforderung:

-  Umweltdeklaration nach ISO 14025

-  ISO 9001: 2008

-  natureplus zertifiziert

… m2 	_____________€ 		_____________€

Alternativ

Wärmedämmschicht als Gefälle

Wärmedämmschicht als Gefälledämmschicht auf Dachflächen aus Schaumglasplatten nach DIN EN 13167, Typ DAA/ds nach DIN 4108, Teil 10, mit besonderer Formbeständigkeit,

Mittlere Druckfestigkeit (Werksstandard) 0,75 N/mm2

Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert) = 0,042 W/(m·K)

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1, A1.

Steifemodul: 100 N/mm2

Mittlere Dicke in mm ........................

Neigung: ……… %

Plattenformat: 600 x 450 mm

mit Heißbitumen, z.B. 100/25, im Tauchverfahren vollfugig mit pressgestoßenen Fugen im Verband auf den Obergurten verkleben. Vor der Verlegung ist eine Längs- und Querkante sowie die Unterseite in die Heißbitumenmasse in der Tauchwanne einzutauchen. Die Schaumglasplatten Platten vorzugsweise mit der langen Kante parallel zur Profilrichtung des Trapezblechs auf den Hochsicken verlegen.

Verarbeitungstemperatur des Bitumens ca. 180 - 200 °C,

Bitumenverbrauch: ca. 2 - 4 kg/m2, abhängig von der Dämmdicke.

Erzeugnis: FOAMGLAS® Platten T 4+ mit ..........% Gefälle

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt.

Technische Spezifikation nach Anhang TS, nach DIN 1960, 
VOB Teil A

Wesentliche Anforderung:

-  Umweltdeklaration nach ISO 14025

-  ISO 9001: 2008

-  natureplus zertifiziert

… m2 	_____________€ 		_______EP_____€

Bitumendeckabstrich

Aufbringen eines dünnen Bitumendeckabstrichs aus Heißbitumen 100/25 mit ca. 2 kg/m² auf die FOAMGLAS® Wärmedämmung.

… m2 	_____________€ 		_____________€

PC® Krallenplatten

Krallenplatten PC® SP 150/150 werden nach einem zuvor bestimmten Verlegeraster auf dem Bitumendeckabstrich ausgelegt. Mittels Propanhandbrenner wird das Bitumen aktiviert. Die Krallenplatten werden mit einem Holzstampfer kraftschlüssig und oberflächenbündig in den Deckabstrich eingedrückt. Je nach Gebäudehöhe sind die Eck-, Rand- und Mittelbereiche sowie die Herstellerangaben zu beachten. (DIN 1055)

Erzeugnis: Krallenplatten PC® SP 150/150
Werkstoff:
Gebäudehöhe…………...m
Anzahl Befestigungspunkte:
Eck-Bereich..................Stück
Rand-Bereich…............Stück
Mitte-Bereich ................Stück

… m2 	_____________€ 		_____________€

Alternativ
PC® Krallenplatten

Krallenplatten PC® SP 200/200 werden nach einem zuvor bestimmten Verlegeraster auf dem Bitumendeckabstrich ausgelegt. Mittels Propanhandbrenner wird das Bitumen aktiviert. Die Krallenplatten werden mit einem Holzstampfer kraftschlüssig und oberflächenbündig in den Deckabstrich eingedrückt. Je nach Gebäudehöhe sind die Eck-, Rand- und Mittelbereiche sowie die Herstellerangaben zu beachten. (DIN 1055)

Erzeugnis: Krallenplatten PC® SP 200/200
Werkstoff:
Gebäudehöhe: ………......m
Anzahl Befestigungspunkte:
Eck-Bereich	…...Stück
Rand-Bereich	…...Stück
Mitte-Bereich	…...Stück

… m2 	_____________€ 		________EP____€

Dachabdichtung

Eine Lage Dachabdichtung vollflächig auf den zuvor aufgebrachten Bitumendeckabstrich aufschweißen aus Polymerbitumen-Schweißbahnen nach DIN EN 13707/13969, Anwendungskurzzeichen DIN V 20000-201 
DU/E1 PYE-PV 200 S 5 mit Polyestervlieseinlage 200 g/m2 Nähte und Stöße stumpf gestoßen, oberseitig verlaufend abgeflämmt/ abgespachtelt.

… m2 	____________€ 		_____________€

Trennlage

Trennschicht (Zwischenlage) unter Metalldachdeckung aus einer Lage Strukturmatte unkaschiert stumpf gestoßen unter Titanzink-Deckung lose verlegt.

Erzeugnis: Enkamat 7008 oder gleichwertig.

… m2 	_____________€ 		_____________€

Alternativ

Trennlage

(erforderlich nur bei Kalzip-AF-Profil)

Trennschicht (Zwischenlager) aufbringen zwischen Metalldach-deckung und Schweißbahn, bestehend aus einer PE-Folie
(0,2 mm), lose verlegt mit ca. 20 cm Überlappung.
Erzeugnis: ………………

… m2 	_____________€ 		_______EP_____€

Metalldachsystem 	    
Doppelstehfalzdeckung > 15°
Dachflächen im Doppelstehfalzsystem eindecken mit Bändern aus:

………………………………………

Die Eindeckung erfolgt auf der zuvor beschriebenen FOAMGLAS® Wärmedämmung entsprechend den Fachregeln.
Scharenlänge max. 10 m ohne Stoß. Die Befestigung erfolgt mit Edelstahl Fest- und Schiebehaften, wobei jede Hafte mit
je 2 Edelstahl-Selbstschneideschrauben, z. B. GOEBEL Super-Fast-Drill, befestigt wird.
Gebäudehöhe:	...m
Dachneigung:	...Grad
Scharenlänge:	...m
Bandbreite:	...mm
Scharenbreite:	...mm
Metalldicke:	...mm
Werkstoff:	……...

… m2 	_____________€ 		____________€

Alternativ

Metalldachsystem KALZIP

Die Eindeckung erfolgt auf der zuvor beschriebenen FOAMGLAS® Wärmedämmung entsprechend den Fachregeln. Scharenlänge max .... m, ohne Stoß. Die Befestigung
erfolgt mit Kunststoff-Verbundklipps auf den zuvor eingebundenKrallenplatten PC® SP 200/200, wobei jeder Klipp mit je zwei Edelstahl-Selbstschneideschrauben, z.B. GOEBEL Super-Fast-

Drill, befestigt wird.
Gebäudehöhe:	...m
Dachneigung:	...Grad
Scharenlänge:	...m
Bandbreite:	...mm
Scharenbreite:	...mm

Metalldicke:	...mm
Werkstoff:	….......

… m2 	_____________€ 		_______EP____€

Die erstellten Ausschreibungstexte beruhen auf allgemeine Annahmen und Erfahrungen und nicht auf objektspezifisch überprüften Grundlagen.

Die Deutsche FOAMGLAS® GmbH übernimmt daher keine Haftung für die Vollständigkeit und Eignung bei bestimmten Objekten.

Für entsprechende Objektstudien stehen unsere geschulten Außendienstmitarbeiter gern zur Verfügung.