Systèmes d’isolation FOAMGLAS® de toitures compactes

Toiture compacte avec petits éléments de couverture (tuile, ardoise...) sur ossature (support béton)

Plaques FOAMGLAS® avec bitume chaud et plaquettes métalliques

Descriptif	Système 4.6.6

## Documents de référence

- NF P84-204 (D.T.U. 43.1) : Étanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie en climat de plaine.

- NF P84-208 (D.T.U. 43.5) : Réfection des ouvrages d’étanchéité des toitures-terrasses ou inclinées. Cahier CSTB 1613 : Capteurs solaires indépendants sur toitures-terrasses ou toitures inclinées.

- Règles NV 65 et annexes – Règles N 84.

- NF P32-201 (D.T.U. 40.11) : Couverture en ardoises.

- NF P39-201 (D.T.U. 40.14) : Couverture en bardeaux bitumés.

- NF P31-202 (D.T.U. 40.21) : Couverture en tuiles de terre cuite à emboîtement ou à glissement à relief.

- NF P31-203 (D.T.U. 40.211) : Couverture en tuiles de terre cuite à emboîtement à pureau plat.

- NF P31-203 (D.T.U. 40.22) : Couverture en tuiles canal de terre cuite.

- NF P31-204 (D.T.U. 40.23) : Couverture en tuiles plates de terre cuite.

- NF P31-207 (D.T.U. 40.24) : Couverture en tuiles béton à glissement et à emboîtement longitudinal.

- NF P31-205 (D.T.U. 40.241) : Couverture en tuiles planes en béton à glissement et à emboîtement longitudinal.

- NF P31-206 (D.T.U. 40.25) : Couverture en tuiles plates en béton.

- Dans le cas d’éléments de couverture en petits éléments non traditionnels, on se reportera à leurs Avis Techniques, Règles Professionnelles ou Cahiers des Charges particuliers.

- Avis Techniques FOAMGLAS® et FOAMGLAS® TAPERED.

- Les Travaux de couverture régionales doivent respecter les usages locaux pour les couvertures telles que chaume, tavaillons et bardeaux de bois, lauzes.

- En climat de montagne les éléments de couverture pouvant être employés doivent être admis par les Normes, D.T.U., Atec, Règles professionnelles, et le Guide des Couvertures en climat de montagne (Cahier du CSTB 2267-1).

## Élément porteur

Élément porteur conforme à la NF P 84-204 référence D.T.U. 43.1.

Béton armé avec pente répondant aux exigences de planéité du D.T.U. Planéité générale : 10 mm de flèche sous la règle de 2 m.

Planéité locale : 3 mm de flèche sous la règle de 0,2 m.

Option rénovation : élément porteur conforme à la NF P 84-208 référence D.T.U. 43-5.

## Préparation du support Neuf

- Réception du support par l’entreprise d’étanchéité.

- Application d’un E.I.F.

## Rénovation

- Dépose du complexe existant (isolant – étanchéité – protection).

- Évacuation et mise en décharge.

- Application d’un E.I.F.

## Isolation thermique

Plaques en verre cellulaire type FOAMGLAS® T3+, format 60 x 45 cm, lambda = 0,036 W/ (m⋅K) bénéficiant d’une garantie thermique de 30 ans (une attestation spécifique au chantier sera établie par le fabricant), isolant étanche à l’eau et à la vapeur, résistance à la compression sans écrasement à la rupture : 5 kg / cm2, classement au feu M0 (Euroclasse : A1).

Épaisseur : ……… mm

## 3

L’épaisseur doit être conforme à la réglementation thermique en vigueur pour les bâtiments neufs et à la réglementation thermique rénovation pour les bâtiments existants.

Pose des plaques par collage en pleine adhérence au bitume y compris remplissage des joints par reflux afin de coller les plaques entre elles.

## Option : isolant à pente intégrée

Plaques en verre cellulaire type FOAMGLAS® T3+ TAPERED à pente intégrée, gradient : 0,55 %, 1,1 %, 1,7 %, 2,2 %, 3,3 %..., épaisseur minimum en bas de pente 40 mm. Une étude doit être réalisée par le fabricant qui devra fournir un plan de calepinage détaillé.

Épaisseur moyenne : ……… mm

Réalisation d’un surfaçage au bitume à raison de d’une épaisseur de 2 mm minimum. Positionnement et calepinage des plaquettes FOAMGLAS® brevetées en tôles d’acier galvanisé Z 350 support des fixations de la finition. Les plaquettes seront soudées sur le glacis de bitume et insérées dans la masse de l’isolant thermique. Suivant les différentes finitions de couverture, la densité des plaquettes se fera selon la zone de vent et conforme à l’Avis Technique ou au Cahier des Charges des divers systèmes.

Une membrane bitumineuse d’épaisseur minimale 3 mm à surface grésée et d’armature polyester 180 g/ m2 soudée en plein sur le glacis de bitume, recouvrant ainsi les plaquettes.

## Couverture petits éléments Compact Fixing

Les chevrons sont positionnés et fixés aux plaquettes au travers de la membrane à l’aide de fixations par vis auto taraudeuses protégées contre la corrosion et suivant la densité définie dans les règles et normes en vigueur, en fonction des zones de neige, de vent et sites.

Pour ce qui concerne la mise en œuvre des chevrons et des liteaux, on se reportera aux

D.T.U. correspondants à chacun des éléments de couverture définis dans le chapitre matériaux.

Les liteaux reposent au moins sur 3 appuis.

Mise en œuvre des éléments de couverture par petits éléments (tuile, ardoise, lauze, bardeaux) ou bac sec ou feuille métallique, compris toutes sujétions conforme D.T.U., Avis Techniques ou aux Cahiers des Charges des divers systèmes.

## Points singuliers

Tous les points singuliers, EP, TP, traversées de toiture, JD, etc., seront traités de façon traditionnelle conformément au D.T.U.

# Système 4.6.6

avec descriptif à partir de la page 3

Les recommandations pour l’utilisation et la pose de FOAMGLAS® sont données à titre purement indicatif. En effet, elles se basent sur les expériences et connaissances techniques actuelles. Il ne pourra être reproché à Pittsburgh Corning France aucun dommage résultant d’erreurs ou d’omissions. Il appartient au poseur ou à l’acheteur de vérifier si les matériaux fournis conviennent aux applications et usages prévus.  De ce fait, notre responsabilité ne saurait être engagée au titre du contenu de cette fiche. La vente de nos produits est soumise à nos seules conditions générales de vente et n’est pas étendue au contenu de la présente fiche technique ou aux conseils donnés par notre service technique. Pittsburgh Corning France se réserve le droit d’apporter à la présente fiche toute modification technique appropriée sans préavis.

Pittsburgh Corning France

8 rue de la Renaissance

F-92160 Antony

Tél : + 33 (0)1 58 35 17 90

Fax : + 33 (0)1 58 35 17 91

info@foamglas.fr www.foamglas.fr

Systèmes d’isolation FOAMGLAS® de toitures compactes

Toiture compacte avec petits éléments de couverture (tuile, ardoise...) sur ossature (support béton)

Plaques FOAMGLAS® avec bitume chaud et plaquettes métalliques

LP-PDF-0714 B-PCF-fr-TDS-4.6.6